НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Хіміко-технологічний факультет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

«КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ У ВИРОБНИЦТВАХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН» 2.2.3.01

підготовки бакалавр

напряму 6.051301 – хімічна технологія

денної форми навчання

Київ – 2015

Методичні вказівки до вивчення кредитного модуля «Конструкційні матеріали у виробництвах неорганічних речовин» 2.2.3.01 (електронне навчальне видання) підготовки бакалавр напряму 6.051301 – хімічна технологія автора / Іваненко І.М. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 15 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ «КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ У ВИРОБНИЦТВАХ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН» 2.2.3.01

(електронне навчальне видання)

підготовки бакалавр

напряму 6.051301 – хімічна технологія

Автор: Іваненко Ірина Миколаївна

- Мета та завдання кредитного модуля

Після засвоєння кредитного модуля «Конструкційні матеріали у виробництвах неорганічних речовин» студент має продемонструвати здатність обґрунтовано обирати ефективні, безпечні, раціональні (з погляду на корозію) конструкційні матеріали для технологічного обладнання і устаткування неорганічних виробництв; використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі матеріалознавства і кристалографії для аналізу хімічних та хіміко-технологічних процесів.

Студенти після засвоєння кредитного модуля «Конструкційні матеріали у виробництвах неорганічних речовин» мають продемонструвати знання фізико-хімічних властивостей матеріалів в умовах науково-дослідної або проектної установи, виробництва для технічного завдання, технологічного регламенту. Уміння використовувати  довідкові дані про властивості матеріалів при обґрунтуванні технологічної схеми виробництва базової хімічної продукції  (обирати тип хімічних реакторів для здійснення хімічних процесів і визначити їх головні конструктивні параметри, розраховувати параметри  технологічних режимів) для технічного завдання. Набути досвід використання даних про властивості матеріалів і основні положення матеріалознавства при розробці ТЗ або технологічного  регламенту виробництв базової хімічної продукції.

- Структура кредитного модуля

| Всього | Розподіл навчального часу за видами занять | Семестрова атестація |
| --- | --- | --- |
| Кредитів | Годин | Лекційні заняття | Практичні заняття | Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум) | СРС |  |
| 90 | 3 | 36 | 18 | 0 | 36 | Диф. залік |

- Організація навчального процесу

Календарно-тематичний план засвоєння навчальної дисципліни

| Тиждень | Зміст навчальної роботи |
| --- | --- |
| 1 | Лекція 1. Матеріалознавство як наука. Мета і зміст курсу, його зв'язок з іншими дисциплінами. Теоретичне та прикладне матеріалознавство, його завдання. Матеріали, сировина (в т. ч. первісна), напівфабрикати. Історія розвитку матеріалів. Класифікація матеріалів за структурними ознаками: кристалічні матеріали і властивості (атомні, іонні, металічні і молекулярні) та некристалічні тверді матеріали (аморфні, склообразні і полуразупорядочені несклообразні). Класифікація матеріалів за кількістю фаз і масштабом неоднорідностей структури (прості, композиційні та сплави). Класифікація матеріалів за призначенням: конструкційні, електротехнічні, триботехнічні, інструментальні матеріали, робочі тіла, паливо, технологічні матеріали. Практичне заняття 1 Корозія. Дослідження корозійної стійкості оксидних плівок. |
| 2 | Лекція 2. Основні властивості конструкційних матеріалів. Механічні властивості: міцність (деформування, пружна та пластична деформація); твердість; триботехнічні характеристики (зносостійкість, припрацьовуваність, коефіцієнт тертя). Температурні характеристики (холодостійкість, жаростійкість, жароупорність, жароміцність, температурне розширення, теплопровідність). Експлуатаційні властивості (зносостійкість, антифрикційність). Технологічні властивості (зварюваність, оброблюваність різанням, ковкість, ливарні – усадка, рідко плинність, ліквація). Електричні властивості (електропровідність, електричний опір). Магнітні властивості (намагниченість, магнітна сприйнятливість, діамагнетизм, діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики). Хімічні і фізичні властивості конструкційних матеріалів. Методи визначення твердості металів. |
| 3-4 | Лекція 3-4. Корозія металів і сплавів. Корозійна стійкість, корозійне середовище. Хімічна та електрохімічна корозія. Газова, карбонільна корозія. Суцільна рівномірна, суцільна нерівномірна, виразкова, точкова, міжкристалічна, структурно-вибіркова корозія. Активатори і пасиватори. Руйнування неметалічних матеріалів. Фактори, що впливають на розвиток корозії. Основи процесу кристалізації, будова і отримання металічного зливка. Практичне заняття 2 Корозія. Вивчення захисної дії та інгібіторного ефекту уротропіну і желатина. |
| 5-6 | Лекція 5-6. Корозійна стійкість матеріалів. Швидкість корозії (визначення, формула розрахунку, одиниці виміру). Глибинний показник корозії (визначення, формула розрахунку, одиниці виміру). Взаємозв’язок між швидкістю корозії та глибинним показником корозії. Корозійна стійкість металів згідно ДСТУ. Бал та група корозійної стійкості металів. Галузі використання матеріалів у розчинах гідроксиду натрію та сульфатної кислоти. Раціональне конструювання як метод захисту від корозії. Практичне заняття 3 Маркування сталей звичайної якості. Спокійні, напівспокійні, киплячі сталі звичайної якості групи А, Б, В. Залежність якості, експлуатаційних властивостей та вартості сталей звичайної якості в залежності від вмісту карбону, групи якості та в ряду спокійні, напівспокійні, киплячі. |
| 7 | Лекція 7. Засоби захисту металів і сплавів від корозії. Способи нанесення плівкових захисних покриттів. Етапи нанесення та формування захисного плівкового шару. Лакофарбні матеріали на основі епоксидних смол. Методи нанесення плівкових захисних покриттів. Спосіб багатошарового нанесення суспензії. Емалювання. Листове захисне покриття (гумування, плавкірування). Футерування апаратів штучними кислототривкими матеріалами. Одношарове, багатошарове і комбіноване футерування. Методи катодного захисту і інгібування корозії, інгібітори корозії. |
| 8-9 | Лекція 8-9. Основи металознавства. Сталі. Загальні властивості і класифікація металів (чорні, кольорові, легкі, важкі, рідкісні, легкоплавкі, тугоплавкі). Сталі: визначення, хімічній склад. Постійні технологічні домішки. Приховані шкідливі домішки. Класифікація сталей. Вуглецеві сталі звичайної якості (спокійні, напівспокійні, киплячі груп А, Б, В). Вуглецеві якісні сталі. Основи теорії сплавів, фази металічних сплавів, діаграми стану сплавів. Основи і методи термічної та хіміко-термічної обробки сталі. Практичне заняття 4 Маркування якісних конструкційних сталей. Спокійні, напівспокійні, киплячі якісні сталі. Залежність якості, експлуатаційних властивостей та вартості якісних сталей в залежності від вмісту карбону та в ряду спокійні, напівспокійні, киплячі. |
| 10-11 | Лекція 10-11. Леговані конструкційні сталі. Леговані конструкційні сталі. Легуючи елементи та їх вплив на властивості сталей. Жароміцні і жаростійкі конструкційні сталі. Методи вивчення будови металів: мікроаналіз, мікроаналіз, рентгенівський і магнітний. Практичне заняття 5 Маркування легованих сталей. Позначення легуючих елементів та їх вмісту в легованих сталях. Особливості маркування якісних і високоякісних легованих сталей. Відмінності між високолегованими сталями та сплавами спеціального призначення. |
| 12-13 | Лекція 12-13. Чавуни. Чавуни: визначення, класифікація, структура, властивості. Білий, сірий, ковкий, високоміцний чавуни, феросиліди, антихлор. Застосування чавунів у технологічних схемах неорганічних речовин. Бабіти і припої, антифрикційні сплави, металокераміка. Сплави із спеціальними властивостями. Практичне заняття 6 Відмінності у маркуванні сталей. Відмінності у маркуванні легованих конструкційних сталей, сталей звичайної якості та якісних. Задачі з металознавства по застосуванню легованих сталей і сплавів спеціального призначення. |
| 14-15 | Лекція 14-15. Кольорові метали і сплави. Алюміній і його сплави. Властивості, процеси. Силуміни. Мідь. Латуні, бронзи. Нікель і його сплави. Титан та конструкційні матеріали на його основі. Магній і його сплави. Свинець. Цирконій. Ніобій. Склад, будова і класифікація композиційних матеріалів. Композиційні матеріали на полімерній матриці. Композиційні матеріали на металічній матриці. Керамічні композиційні матеріали. Вуглець-вуглецеві композиційні матеріал. Практичне заняття 7 Маркування чавунів. Позначення та маркування сірих, ковких та високоміцних чавунів. Задачі з металознавства по застосуванню сірих, ковких та високоміцних чавунів. |
| 16 | Лекція 16. Неорганічні неметалічні корозійностійкі конструкційні матеріали. Неорганічні неметалічні матеріали природного походження: азбест, андезит, бештауніт, діабаз, базальт. Штучні неорганічні неметалічні матеріали: вогнетривка цегла, скло, кераміка, в’яжучі силікатні матеріали. Склад, будова та властивості кераміки. Кераміка на основі глини. Технічна кераміка. Конструкційні порошкові матеріали. Практичне заняття 8 Маркування технічних кольорових металів та сплавів на їх основі. Маркування технічної міді, бронзи, латуні; технічного алюмінію, силуміну, дюралюмінію. Задачі з металознавства по застосуванню кольорових металів і сплавів. Контрольна робота з розділу 3. |
| 17 | Лекція 17. Органічні неметалічні матеріали. Вуглецевографітові матеріали природного (природний графіт) та штучного походження (антегміт, графітоліти), їхні властивості та призначення. Замазка "Арзаміт". Фаоліт. Вініпласт. Фторопласт. Поліетилен. Поліізобутилен. Гума та ебоніт. Фенол-формальдегідні смоли. Пластичні маси, каучук та гума, плівкоутворюючи матеріали (клеї, герметики). |
| 18 | Лекція 18 Матеріали для нанесення покриттів. Покриття із металів та сплавів. Покриття із неорганічних матеріалів. Покриття із полімерів та гуми. Склокристалічні матеріали, технічне скло і скловолокнисті матеріали. Графітовуглецеві і абразивні матеріали. Практичне заняття 9 підсумкова модульна контрольна робота. |

На початку семестру студенти мають за своїм логіном і паролем увійти до електронного кампусу й отримати Методичні вказівки та Конспект лекцій.

Рекомендується щотижня засвоювати навчальний матеріал одної лекції відповідно до календарно-тематичного плану та перевірити ступінь засвоєння навчального матеріалу, відповівши на контрольні запитання (провести тестування).

- Лекційні заняття

| № з/п | Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) |
| --- | --- |
| 1 | Матеріалознавство як наука. Мета і зміст курсу, його зв'язок з іншими дисциплінами. Теоретичне та прикладне матеріалознавство, його завдання. Матеріали, сировина (в т.ч. первісна), напівфабрикати. Історія розвитку матеріалів. Література: [1, розд. 1], [2 гл. 1], [5, розд. 1] Класифікація матеріалів за структурними ознаками: кристалічні матеріали і властивості (атомні, іонні, металічні і молекулярні) та некристалічні тверді матеріали (аморфні, склообразні і полуразупорядочені несклообразні). Класифікація матеріалів за кількістю фаз і масштабом неоднорідностей структури (прості, композиційні та сплави). Класифікація матеріалів за призначенням: конструкційні, електротехнічні, триботехнічні, інструментальні матеріали, робочі тіла, паливо, технологічні матеріали. Література: [1, розд. 1], [2, гл. 2], [5, розд. 1]. Завдання на СРС: обробка металів різанням і тиском [1, розд. 4, гл. 5]. |
| 2 | Основні властивості конструкційних матеріалів. Механічні властивості: міцність (деформування, пружна та пластична деформація); твердість; триботехнічні характеристики (зносостійкість, припрацьовуваність, коефіцієнт тертя). Температурні характеристики (холодостійкість, жаростійкість, жароупорність, жароміцність, температурне розширення, теплопровідність). Експлуатаційні властивості (зносостійкість, антифрикційність). Технологічні властивості (зварюваність, оброблюваність різанням, ковкість, ливарні – усадка, рідко плинність, ліквація). Електричні властивості (електропровідність, електричний опір). Магнітні властивості (намагниченість, магнітна сприйнятливість, діамагнетизм, діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики). Література: [2 розд. 1], [5, розд. 1], [6, розд. 1]. Завдання на СРС: хімічні і фізичні властивості конструкційних матеріалів [5, розд. 1], [6, розд. 1]. Методи визначення твердості металів [6, розд. 1], [9, розд. 2], [10, розд. 2]. |
| 3-4 | Корозія металів і сплавів. Корозійна стійкість, корозійне середовище. Хімічна та електрохімічна корозія. Газова, карбонільна корозія. Суцільна рівномірна, суцільна нерівномірна, виразкова, точкова, міжкристалічна, структурно-вибіркова корозія. Активатори і пасиватори. Руйнування неметалічних матеріалів. Фактори, що впливають на розвиток корозії. Література: [2 розд. 1], [6 розд. 1, гл. 2], [7, гл. 2], [8, гл. 2]. Завдання на СРС: основи процесу кристалізації, будова і отримання металічного зливка [7, гл. 2], [8, гл. 2]. |
| 5-6 | Корозійна стійкість матеріалів. Швидкість корозії (визначення, формула розрахунку, одиниці виміру). Глибинний показник корозії (визначення, формула розрахунку, одиниці виміру). Взаємозв’язок між швидкістю корозії та глибинним показником корозії. Корозійна стійкість металів згідно ДСТУ. Бал та група корозійної стійкості металів. Галузі використання матеріалів у розчинах гідроксиду натрію та сульфатної кислоти. Література: [7, гл. 2], [8, гл. 2]. Завдання на СРС: раціональне конструювання як метод захисту від корозії [6 розд. 1, гл. 2], [9, розд. 3]. |
| 7 | Засоби захисту металів і сплавів від корозії. Способи нанесення плівкових захисних покриттів. Етапи нанесення та формування захисного плівкового шару. Лакофарбні матеріали на основі епоксидних смол. Методи нанесення плівкових захисних покриттів. Спосіб багатошарового нанесення суспензії. Емалювання. Листове захисне покриття (гумування, плавкірування). Футерування апаратів штучними кислототривкими матеріалами. Одношарове, багатошарове і комбіноване футерування. Література: [7, гл. 2], [8, гл. 2]. Завдання на СРС: методи катодного захисту і інгібування корозії, інгібітори корозії [9, розд. 3], [11, розд. 4]. |
| 8-9 | Основи металознавства. Сталі. Загальні властивості і класифікація металів (чорні, кольорові, легкі, важкі, рідкісні, легкоплавкі, тугоплавкі). Сталі: визначення, хімічній склад. Постійні технологічні домішки. Приховані шкідливі домішки. Класифікація сталей. Вуглецеві сталі звичайної якості (спокійні, напівспокійні, киплячі груп А, Б, В). Вуглецеві якісні сталі. Література: [1, розд. 1, гл. 5], [2, розд. 2], [5, розд. 2], [6, розд. 2]. Завдання на СРС: основи теорії сплавів, фази металічних сплавів, діаграми стану сплавів [1, розд. 1, гл. 2], [2, розд. 2]. Основи і методи термічної та хіміко-термічної обробки сталі [5, розд. 2], [6, розд. 2]. |
| 10-11 | Леговані конструкційні сталі. Леговані конструкційні сталі. Легуючи елементи та їх вплив на властивості сталей. Жароміцні і жаростійкі конструкційні сталі. Література: [1, розд. 1, гл. 5], [2, розд. 3], [3, Т.1, розд. 5, гл. 2], [4, розд. 2]. Завдання на СРС: методи вивчення будови металів: мікроаналіз, мікроаналіз, рентгенівський і магнітний [11, розд. 2], [14, розд. 2]. |
| 12-13 | Чавуни Чавуни: визначення, класифікація, структура, властивості. Білий, сірий, ковкий, високоміцний чавуни, феросиліди, антихлор. Застосування чавунів у технологічних схемах неорганічних речовин. Література: [2, розд. 3], [3, Т.1, розд. 5, гл. 2], [5, розд. 3], [9, розд. 2]. Завдання на СРС: бабіти і припої, антифрикційні сплави, металокераміка [3, Т. 2, розд. 4], [3, Т. 3, розд. 4]. Сплави із спеціальними властивостями [3, Т. 2, розд. 4], [4, розд. 4]. |
| 14-15 | Кольорові метали і сплави Алюміній і його сплави. Властивості, процеси. Силуміни. Мідь. Латуні, бронзи. Нікель і його сплави. Титан та конструкційні матеріали на його основі. Магній і його сплави. Свинець. Цирконій. Ніобій. Література: [1, розд. 1, гл. 6], [2, розд. 5], [7, гл. 5], [13, розд. 3, гл. 6]. Завдання на СРС: склад, будова і класифікація композиційних матеріалів. Композиційні матеріали на полімерній матриці. Композиційні матеріали на металічній матриці. Керамічні композиційні матеріали. Вуглець-вуглецеві композиційні матеріали [3, Т. 2, розд. 4], [4, розд. 4], [5, розд. 4], [12, розд. 4]. |
| 16 | Неорганічні неметалічні корозійностійкі конструкційні матеріали Неорганічні неметалічні матеріали природного походження: азбест, андезит, бештауніт, діабаз, базальт. Штучні неорганічні неметалічні матеріали: вогнетривка цегла, скло, кераміка, в’яжучі силікатні матеріали. Література: [3, Т. 2, розд. 4], [3, Т. 3, розд. 4], [7, гл. 2], [8, гл. 2]. Завдання на СРС: склад, будова та властивості кераміки. Кераміка на основі глини. Технічна кераміка. Конструкційні порошкові матеріали [3, Т. 3, розд. 4], [5, розд. 4], [9, розд. 4]. |
| 17 | Органічні неметалічні матеріали Вуглецевографітові матеріали природного (природний графіт) та штучного походження (антегміт, графітоліти), їхні властивості та призначення. Замазка "Арзаміт". Фаоліт. Вініпласт. Фторопласт. Поліетилен. Поліізобутилен. Гума та ебоніт. Фенол-формальдегідні смоли. Матеріали для нанесення покриттів. Покриття із металів та сплавів. Покриття із неорганічних матеріалів. Покриття із полімерів та гуми. Література: [5, розд. 4], [7, гл. 2], [8, гл. 2]. Завдання на СРС: склокристалічні матеріали, технічне скло і скловолокнисті матеріали [5, розд. 4], [7, гл. 2], [8, гл. 2]. Графітовуглецеві і абразивні матеріали [12, розд. 4], [13, розд. 3, гл. 6], пластичні маси, каучук та гума, плівкоутворюючи матеріали (клеї, герметики) [5, розд. 4], [7, гл. 2], [8, гл. 2]. |

- Практичні заняття

| № з/п | Назва теми заняття та перелік основних питань (перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) |
| --- | --- |
| 1-2 | Корозія Дослідження корозійної стійкості оксидних плівок. Вивчення захисної дії та інгібіторного ефекту уротропіну і желатина. Контрольна робота з розділу 1-2. Література: [1,3,5-7] Завдання на СРС: знайти в літературі приклади які інгібітори застосовуються в хімічній технології неорганічних речовин для запобігання корозії |
| 3 | Маркування сталей звичайної якості Спокійні, напівспокійні, киплячі сталі звичайної якості групи А, Б, В. Залежність якості, експлуатаційних властивостей та вартості сталей звичайної якості в залежності від вмісту карбону, групи якості та в ряду спокійні, напівспокійні, киплячі. Література: [1,4,5] Завдання на СРС: знайти в літературі приклади апаратів або машин хімічної технології , що виготовляються зі спокійних, напівспокійних, киплячих сталей звичайної якості групи А, Б, В |
| 4 | Маркування якісних конструкційних сталей Спокійні, напівспокійні, киплячі якісні сталі. Залежність якості, експлуатаційних властивостей та вартості якісних сталей в залежності від вмісту карбону та в ряду спокійні, напівспокійні, киплячі. Література: [3,7,8] Завдання на СРС: знайти в літературі приклади апаратів або машин хімічної технології , що виготовляються зі спокійних, напівспокійних, киплячих якісних сталей |
| 5 | Маркування легованих сталей Позначення легуючих елементів та їх вмісту в легованих сталях. Особливості маркування якісних і високоякісних легованих сталей. Відмінності між високолегованими сталями та сплавами спеціального призначення. Література: [2,10] Завдання на СРС: знайти в літературі приклади апаратів або машин хімічної технології , що виготовляються з легованих сталей |
| 6 | Відмінності у маркуванні сталей Відмінності у маркуванні легованих конструкційних сталей, сталей звичайної якості та якісних. Задачі з металознавства по застосуванню легованих сталей і сплавів спеціального призначення. Література: [2,11] Завдання на СРС: порівняти механічні та експлуатаційні властивості апаратів або машин хімічної технології , що виготовляються зі сталей звичайної якості, якісних та легованих сталей |
| 7 | Маркування чавунів Позначення та маркування сірих, ковких та високоміцних чавунів. Задачі з металознавства по застосуванню сірих, ковких та високоміцних чавунів. Література: [1,12] Завдання на СРС: знайти в літературі приклади апаратів або машин хімічної технології , що виготовляються з сірих, ковких та високоміцних чавунів |
| 8-9 | Маркування технічних кольорових металів та сплавів на їх основі. Маркування технічної міді, бронзи, латуні; технічного алюмінію, силуміну, дюралюмінію. Задачі з металознавства по застосуванню кольорових металів і сплавів. Контрольна робота з розділу 3. Література: [12-14] Завдання на СРС: знайти в літературі приклади апаратів хімічної технології або їх деталей, що виготовляються з технічної міді, бронзи, латуні; технічного алюмінію, силуміну, дюралюмінію |

- Оцінювання результатів навчання

Опис РСО до кредитного модуля ”Конструкційні матеріали в виробництвах неорганічних речовин” надається у додатку А.

- Контакти із викладачем

Спілкування з викладачем проводиться через електронний кампус або електронною поштою irinaivanenko@hotmail.com.

Додаток A

Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з кредитного модуля ”Конструкційні матеріали в виробництвах неорганічних речовин”

для напряму підготовки: 6.051301 “Хімічні технології”

професійного спрямування “Хімічні технології неорганічних речовин”

хіміко-технологічного факультету

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля згідно з робочим навчальним планом:

| Семестр | Навчальний час | Розподіл навчальних годин | Контрольні заходи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кредити | акад. год. | Лекції | Практичні заняття | СРС | МКР | Семестрова атестація |
| 3 | 3 | 90 | 36 | 18 | 36 | 1 | Диф. залік |

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за:

- активну участь на всіх 9-х практичних заняттях;

- виконання 2-х контрольних робіт (1 МКР поділяється на 2 коротких контрольних роботи по одній годині кожна);

- усна доповідь з обраної теми.

1. Кожне практичне заняття базується на відповідних 2-х лекціях, тому при визначенні tпз враховуємо 6 години аудиторних занять і 4 години СРС, пов’язаних з цими заняттями. Таким чином tпз = 10 год.

2. Експрес-контроль проводиться за навчальним матеріалом 9 попередніх лекцій, тому враховуємо 18 год. аудиторних занять і 2 год. СРС. Таким чином tмкр = 20 год.

3. Доповідь і підготовка до неї охоплює навчальний час на засвоєння всього лекційного матеріалу тому tдоп = 36 год.

Орієнтовні значення відповідних вагових балів шкали РСО:

Σ tk  = tпз × 9 + tмкр × 2 + tргр = 10 × 9 + 20 × 2 + 36 = 166;

tпз = 10 × 100 / 166 ≈ 6;	rмкр = 20 × 100 / 166 ≈ 12;		tргр = 36 × 100 / 166 ≈ 22.

Остаточно визначаємо вагові бали.

5 × 9 + 12 × 2 + 22  має дорівнювати 100 балам. Тому зробимо певну корекцію:

rпз = 5;		rмкр = 15;		rргр = 25.

Система рейтингових балів

- Практичні заняття:

«відмінно», творче розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом – 5 балів;

«добре», глибоке розкриття одного з питань дискусії – 4 балів;

«задовільно», активна участь на практичному занятті – 3 бали;

«незадовільно» – 0 балів;

присутність на практичному занятті – 2 бали;

відсутність на практичному занятті – (–2) бали.

Одному або двом кращим студентам на кожному практичному занятті можуть додаватися 1-2 заохочувальних бали.

- Експрес-контроль:

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 15 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна відповідь з незначними неточностями – 14-13 балів;

«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні помилки – 12-11 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 8 балів) – 0 балів.

- Доповідь:

«відмінно», виконані всі вимоги до роботи – 25-24 балів;

«добре», виконані майже всі вимоги до роботи, або є несуттєві помилки – 23-21 балів;

«задовільно», обґрунтоване розкриття проблеми з певними недоліками – 18-20 балів;

«незадовільно», не відповідає вимогам до «задовільно» – 0 балів.

За кожний тиждень запізнення з доповіддю від встановленого терміну оцінка знижується на 5 балів.

Розрахунок шкали рейтингової оцінки з кредитного модулю (RD)

Рейтингова оцінка () з кредитного модуля формується як сума всіх рейтингових балів , а також заохочувальних/штрафних балів :

.

Максимально можлива сума всіх рейтингових балів складає:

(Σrk)max = 5 × 9 + 15 × 2 + 25 = 100.

Студент, який отримав мінімальні позитивні бали за всіма контролями, матиме у підсумку не менше 60 балів:

(Σrk)min = 3 × 9 + 11 × 2 + 18 = 67.

Штрафні та заохочувальні бали

| Відсутність на лекції або практичному занятті без поважної причини | –2 бали; |
| --- | --- |
| Запізнення (до 15 хвилин) на заняття без поважної причини | –1÷0,5 бали; |
| Виконання завдань із вдосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни (виготовлення плакатів, схем, моделей тощо) | +від 1-3 бали за кожен вид завдань. |

Сума рейтингових балів  та заохочувальних/штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

| Бали | ECTS оцінка | Залікова оцінка |
| --- | --- | --- |
| 95-100 | A | Зараховано |
| 85-94 | B |  |
| 75-84 | C |  |
| 65-74 | D |  |
| 60-64 | E |  |
| Менше 60 | Fx | Незараховано |

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний студент» має набрати 24 бали. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 12 балів.

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 60 балів. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 30 балів.

Максимальна сума балів складає 100. Необхідною умовою допуску до заліку є позитивна оцінка за доповідь та обидві контрольні роботи. Для отримання заліку з кредитного модуля «автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів, а також зараховану усну доповідь з обраної теми (більше 15 балів).

Схема функціонування рейтингової системи оцінювання (РСО) з дисципліни ”Конструкційні матеріали в виробництвах неорганічних речовин”

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до балів за доповідь (rдоп) додаються бали за контрольну роботу і ця рейтингова оцінка є остаточною. Завдання контрольної роботи складається з трьох питань різних розділів робочої програми з переліку, що наданий у методичних рекомендацій до засвоєння кредитного модуля. Додаткове питання з тем практичних занять отримують студенти, які не брали участі у роботі певного практичного заняття. Незадовільна відповідь з додаткового питання знижує загальну оцінку на 4 бали.

Кожне питання контрольної роботи (r1, r2, r3) оцінюється у 20 балів відповідно до системи оцінювання:

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 20-18 балів;

«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації або незначні неточності) – 17-15 балів;

«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 14-12 балів;

«незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів.

Сума балів за кожне з трьох запитань контрольної роботи переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

| Бали R = rргр + r1 + r2 + r3 | ECTS оцінка | Залікова оцінка |
| --- | --- | --- |
| 95-100 | A | Зараховано |
| 85-94 | B |  |
| 75-84 | C |  |
| 65-74 | D |  |
| 60-64 | E |  |
| Менше 60 | Fx | Незараховано |
| Реферат не зараховано | F | Не допущено |