Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут 
імені ігоря сікорського»

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Розділ 1 Промислові адсорбенти, їх властивості і застосування

Методичні вказівки до практичних занять
для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Рекомендовано вченою радою ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

2017

Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів: Розділ 1. Промислові адсорбенти, їх властивості і застосування: Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія / Уклад.: І.М. Іваненко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 35 с.

Гриф надано вченою радою 
ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

(протокол №___ від 2017 р.)

Електронне мережне навчальне видання

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ТЕХНОЛОГІЯ І ОБЛАДНАННЯ АДСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Розділ 1 Промислові адсорбенти, їх властивості і застосування

Методичні вказівки до практичних занять
для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

Укладач 		Іваненко Ірина Миколаївна, канд. хім. наук, доц.

Відповідальний 
редактор 		Концевой А.Л., канд. техн. наук, доц.

Рецензент 		Абрамова А.А., канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ

Вступ	4

1.	Адсорбція газів на твердій поверхні	5

2.	Класифікація ізотерм адсорбції	5

3.	Мономолекулярна адсорбція	7

4.	Полімолекулярна адсорбція	8

5.	Адсорбція на пористих адсорбентах	9

6.	Мікропористі адсорбенти	10

7.	Мезопористі адсорбенти	11

8.	Ртутна порометрія	12

9.	Приклади рішення задач……………………………………….... 16

9.1	Рішення типових задач з мономолекулярної адсорбції……….15

9.2	Розрахунок розподілу простору адсорбенту по розмірам пор	..18

9.3	Рішення задач з ртутної порометрії	22

10.	Задачі для самостійного рішення	25

11.	Багатоваріантні задачі	31

ВСТУП

# Навчальна дисципліна ”Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів” належить до Циклу професійної підготовки, а саме Навчальних дисциплін професійної та практичної і являється профілюючою дисципліною в навчальному плані підготовки спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.

Навчальна дисципліна  ”Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів” займає важливе місце у формуванні світогляду сучасного фахівця з хімічних технологій і є завершальною в навчанні майбутніх інженерів з хімічних технологій неорганічних речовин. Навчальний матеріал дисципліни ”Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів базується на знаннях дисциплін загальної підготовки «Прикладна хімія», «Фізика», «Загальна та неорганічна хімія», «Фізична хімія», «Загальна хімічна технологія», «Процеси і апарати хімічних виробництв», «Хімічна технологія неорганічних речовин».

Після засвоєння навчальної дисципліни ”Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних процесів” студент має продемонструвати здатність з широкого кола промислових адсорбентів обирати ті, що найбільш відповідають поставленому завданню очистки промислових газових та/або рідких викидів, рекуперації з них цінних компонентів, а також підбирати найбільш ефективні адсорбенти, придатні до роботи в даних технологічних умовах.

- Адсорбція газів на твердій поверхні

Адсорбцією називається процес переходу газу з об'ємної фази в поверхневий шар, пов'язаний зі зміною вільної поверхневої енергії шару. Величина адсорбції визначає надлишок маси (молекул) адсорбованої речовини на одиницю поверхні шару в порівнянні з об'ємом. У процесі адсорбції формується адсорбційний шар, тобто шар, утворений на поверхні розділу адсорбенту на кордоні з газом, що складається з адсорбованих молекул і характеризується підвищеною концентрацією в порівнянні з їх концентрацією в об’ємах обох фаз.

У процесі адсорбції брати участь здатна та поверхня адсорбенту, на якій присутні активні центри. Поверхня одиниці маси адсорбенту, на якій відбувається адсорбція називається питомою активною поверхнею.

Питома активна поверхня може бути більше або менше питомої поверхні, розрахованої з геометричних розмірів волокон. Вона визначається наявністю на поверхні волокон полярних груп, надмолекулярної структурою (щільністю упаковки макромолекул), наявністю пор, розміром молекул адсорбату, за допомогою якого вона визначається, тощо. Значення питомої активної поверхні, знайдене методом низькотемпературної адсорбції інертних газів, відповідає значенню питомої поверхні, що розрахована з геометричних розмірів адсорбенту. Питома активна поверхня, знайдена за адсорбцією водяної пари при температурах вище температури склування волокон, як правило на два порядки вище. Для бавовни, наприклад, вона становить 200-400 м2.

- Класифікація ізотерм адсорбції

- Аналіз ізотерм адсорбції вказує, що процес адсорбції в багатьох випадках не обмежується утворенням моношару осадження і вже при порівняно низьких значеннях відносного тиску Р/Рs≈0,1 утворюються, як правило, полімолекулярні шари. Брунауер, Деммінг, Деммінг і Теллер (БДДТ) виділили п'ять основних типів ізотерм адсорбції газів на твердих адсорбентах (рис. 1).

- Тип I. Ізотерма описується теорією осадження моношару і рівнянням Ленгмюра за асимптотичного наближення кількості адсорбованого газу до ємності осадження моношару.

- Тип II. Найбільш загальний тип ізотерми, що відповідає формуванню полішару на поверхні з високим адсорбційним потенціалом.

- Тип III. Тип ізотерми освіти полішару з газового середовища на твердому адсорбенті, для тіл, потенціал осадження першого моношару яких малий і має той же порядок, що й теплота конденсації адсорбтива. Порівняно рідко зустрічається.

| I | II | III |
| --- | --- | --- |
| IV | V |  |

Рис. 1. Основні типи ізотерм адсорбції за класифікацією БДДТ.

Типи IV і V, аналогічні II и III і характерні для поруватих сорбентів, для яких адсорбція обмежена об’ємом мезопор (2-50 нм), а гранична адсорбція досягається за значень тиску Р/Рs<<1. Часто такі ізотерми мають петлю гістерезису, що вказує на додаткове поглинання пари в результаті капілярної конденсації.

- Мономолекулярна адсорбція

Засновником мономолекулярної моделі фізичної адсорбції був Ленгмюр. Згідно уявлення, що він розвив, адсорбційний шар складається з локалізованих на експотенціальній поверхні молекул, що не взаємодіють одна з одною. Латеральні, тобто бічні, взаємодії в теорії Ленгмюра не враховуються.

Рівноважний процес адсорбції описується рівнянням:

Г=ГтКР1+КР,                                                            (1)

де K – константа рівноваги процесу адсорбції;

Гm – межа адсорбції на даному адсорбенти;

Р – рівноважний тиск газу.

Межу адсорбції знаходять за однією з лінійних форм рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра:

1Г=1Гm+1ГmKc,                                                           (2)

Після побудови ізотерми адсорбції в координатах цього рівняння знаходять межу адсорбції Гm як величину, зворотну відрізку, який відсікається на вісі ординат.

Можна використовувати іншу лінійну форму ізотерми Ленгмюра:

CГ=1ГmK+CГm			                             (3)

# Лінійна залежність С/Г=f(С) відтинає на вісі ординат відрізок, що дозволяє знайти 1/(Гm·K), а тангенс кута нахилу прямої до осі абсцис дорівнює 1/Гm.

# Питому активну поверхню знаходять після визначення межі адсорбції. Розрахунок проводять за рівнянням:

Sпит = Гm · S0 · Na                                                     (4)

# де Гm повинна бути виражена в моль/г (або кмоль/кг);

# S0 – називають площею молекулярного перетину адсорбату або частіше – адсорбційним "посадочної майданчиком" (цим параметром є площа, яку займає молекула адсорбату в насиченому мономолекулярному шарі).

# Для опису мономолекулярної адсорбції у ряді випадків використовують емпіричне рівняння Фрейндліх:

# Г=КР1n,                                                     (5)

# де K і n – емпіричні константи. Константи рівняння Фрейднліха знаходять шляхом випрямлення ізотерми при логарифмування рівняння (5).

- Полімолекулярная адсорбція

Теорія полімолекулярної адсорбції була розвинена в роботах Брунауера, Еммета і Теллера (БЕТ). В основі цієї теорії лежить поширення узагальнених уявлень локалізованого осадження моношару на полішарову адсорбцію. В теорії БЕТ використовується передумова, що молекули кожного попереднього адсорбційного шару слугують активними центрами при утворенні наступних шарів. Це припускає, що ємність кожного шару однакова. Вважається, що силами взаємодії між молекулами в кожному адсорбційної шарі можна знехтувати (відсутність латеральних взаємодій), а молекули кожного адсорбційного шару локалізовані. Вважається, що адсорбційний потенціал в першому адсорбційної шарі значно вище, ніж в інших шарах, а починаючи з другого адсорбційного шару який можна порівняти з енергією конденсації. Існують такі адсорбенти, на яких формуються такі адсорбційні шари, енергія взаємодії в яких для всіх шарів однакова. Рівняння ізотерми полімолекулярної адсорбції має вигляд:

Г=ГтСРPs(1−PPs)1−(C−1)PPs,                                               (6)

де константа С дорівнює відношенню константи рівноваги в першому адсорбційної шарі до константі рівноваги в будь-якому шарі, починаючи з другого, яка вважається рівною константі процесу конденсації, С = k1/k2;

Гm – ємність будь-якого адсорбційного шару;

Ps – тиск насиченої пари над плоскою поверхнею.

Рівняння (6) відоме як проста форма ізотерми адсорбції БЕТ. Це рівняння може бути представлене у лінійній формі. Позначимо для спрощення Р/Рs=Х і розділимо на X обидві частини рівняння (6):

XГ(1−Х)=1ГтС+С−1ГтСХ ,                                            (7)

В такій формі графік залежності повинен давати пряму з нахилом відрізком, відтинає на осі ординат. Рішення двох чисельних рівнянь дозволяє визначити постійну рівняння С, межу адсорбції Гm в будь-якому моношарі і розрахувати питому активну поверхню.

- Адсорбція на пористих адсорбентах

Існує багато типів пористих систем. І в різних зразках, і в одному і тому ж зразку окремі пори можуть значно відрізнятися як за формою, так і за розміром. Особливий інтерес у багатьох випадках може представляти поперечний розмір пор, наприклад, діаметр циліндричних пор або відстань між стінками щілиноподібних пор. Зручну класифікацію пор за розмірами запропонував М.М. Дубінін. В даний час ця класифікація офіційно прийнята Міжнародним союзом з теоретичної та прикладної хімії (IUРАС), згідно якої пори поділяються на види за розмірами: мікропори (<2 нм); мезопори (2-50 нм); макропори (>50 нм).

Ця класифікація заснована на наступному принципі: кожен інтервал розмірів пор відповідає характерним адсорбційним властивостями, що знаходить своє вираження в ізотерма адсорбції. У мікропори завдяки близькості стінок пор потенціал взаємодії з адсорбованими молекулами значно більше, ніж у більш широких порах, і величина адсорбції при заданому відносному тиску відповідно також більше. У мезопорах відбувається капілярна конденсація і на ізотермах спостерігається характерна петля гістерезису. Макропори настільки широкі, що для них неможливо детально вивчити ізотерми адсорбції. Тому такі поруваті тіла вивчають методом ртутної порометрії, визначають тиск, який необхідний для заповнення цих пор ртуттю.

- Мікропористі адсорбенти

Враховуючи, що в мікропорах поля адсорбційних сил перекриваються, Дубінін і Радушкевіч припустили, що розподіл ступеня заповнення мікропор з диференціальної молярної роботі адсорбції описується гауссовою кривої. Таке припущення приводить до виразу:

W = W0 · exp(-ke2),                                                     (8)

де k – деяка постійна, що залежить від природи адсорбату і адсорбенту;

W0, W – загальний об’єм пористого простору адсорбенту і об’єм пор, що відповідає потенціалу поля адсорбційних сил.

З огляду на рівняння Поляні для потенціалу поля адсорбційних сил

,                                                   (9)

можна записати

,                                           (10)

де D = k·(2,3·RT)2 – постійна рівняння Дубініна і Радушкевіча.

Зазвичай для визначення загальної пористості адсорбентів це рівняння виражають у лінійній логарифмічною формі:

lgW=lgWo – D[lg(P/Ps)]2.                                   (11)

Адсорбцію розраховують як Г=W/Vm,

де Vm – молярний об'єм адсорбату.

7. Мезопористі адсорбенти

На рис. 1 наведено приклад ізотерми на мезопористих адсорбентах (ізотерма типу IV). Розбіжність гілок адсорбції і десорбції свідчить про капілярну конденсацію, тобто заповненні мезопор внаслідок меншого тиску конденсації над увігнутою поверхнею рідини в капілярах, ніж над плоскою. Таке явище, коли гілки адсорбції і десорбції не збігаються, називається капілярним гістерезисом. Внаслідок різної змочуваності поверхні капіляра рідиною при формуванні плівки адсорбату на поверхні пор при адсорбції (кут натікання) і при видаленні рідини з капілярів (кут відтікання) проявляється гістерезис змочування. Капілярна конденсація в мезопорах починається при досить високому відносному тиску (Р/Рs)>0,25 і вже з того, при якому тиску відбувається відхилення форми ізотерми від типу II, можна визначити тип пористості адсорбенту.

Капілярна конденсація в мезопорах робить можливим визначення розподілу поруватого простору за розмірами пор. Для знаходження радіусу пор, заповнених при відповідному рівноважному тиску, використовують рівняння Кельвіна:

,                                               (12)

де Pr, Ps – тиск над меніском в капілярі і тиск насичення над пласкою поверхнею; Vm – молярний об'єм рідкого адсорбату поверхневий натяг рідкого адсорбату; r – радіус кривизни меніска в капілярах, який зазвичай вважають рівним радіусу капіляра.

Рівняння (12) справедливе тільки для менісків сферичної форми. Крім того, передбачається, що рідкий адсорбат повністю змочує поверхню адсорбенту. Капілярна конденсація буде відбуватися тоді, коли меніск в капілярах, що утворився при адсорбції і формуванні полімолекулярних шарів на першій стадії процесу, буде увігнутим.

Для розрахунку розподілу пор мезопористого адсорбенту за розмірами використовують визначення адсорбції, вважаючи реальним її значення, що відповідає гілці десорбції. Об’єм поруватого простору можна розрахувати, враховуючи, що W=Г·Vm. Наголошуючи на тому тиск капілярної конденсації, при якому знаходять адсорбцію, розраховують радіус капілярів, заповнених в результаті капілярної конденсації, і будують інтегральну та диференційну криві розподілу. Рівноважним вважається значення адсорбції, що відповідає гілці десорбції.

Для побудови інтегральної кривої на вісі ординат відкладають сумарний об’єм капілярів, відповідний розмірам від rmin до ri.

Для побудови диференціальної кривої проводять графічне диференціювання інтегральної кривої або розраховують значення W при відповідних значеннях ∆r, знаходять ∆W/∆r і тоді будують диференціальну криву як функцію від rср.

8. Ртутна порометрія

Ртутна порометрія – це метод, розроблений для визначення розміру макропор, для яких метод адсорбції газів непридатний. Крайовий кут змочування твердої поверхні ртуттю дорівнює приблизно 140˚, тому необхідний надлишковий тиск для її вдавлювання в пори і подолання капілярного тиску. Розрахунок розміру (радіуса) пор проводять за рівнянням Уошборна:

(13)

де Р – тиск в рідкій ртуті.

Рівняння (13) є окремим випадком рівняння Лапласа (11).

Визначаючи тиск, який необхідний для вдавлювання ртуті в попередньо вакуумоване порувате тіло і його об’єм, можна розрахувати радіус і об’єм пор, приймаючи їх форму циліндричну. Такий метод дозволяє визначити розмір пор від 3,5·10-9 м (заповнюються при максимальному тиску 200 МПа) до приблизно 7,5·10-6 м (заповнюються при атмосферному тиску). Існують прилади, що дозволяють визначити розмір пор до 1,5·10-9 м, в результаті підвищення тиску до 500 МПа, а нижня межа розширена в результаті застосування тиску, меншої ніж атмосферне.

9. Приклади розв'язання задач

9.1 Рішення типових завдань з мономолекулярної адсорбції

1. Константи рівняння ізотерми адсорбції Фрейндліха (розраховані при вираженні адсорбції в кг CS2/кг вугілля) СS2 для поруватого активованого вугілля марки АРТ-2 при 20˚C становлять К=0,939; 1/n =0,2606.

Визначити яка кількість повітря, яке містить 5 г/м3 CS2, можна очистити в адсорбері, що містить 30000 кг вугілля, що має питому активну поверхню 1000 м2/м. Розрахувати площу молекули CS2 у насиченому адсорбційної шарі.

Рішення.

- Розрахувати ізотерму адсорбції при різних концентраціях в межах 1-10 г/м3 CS2 за рівнянням ізотерми адсорбції Фрейндліха (розмірність адсорбції кг СS2/кг вугілля). Результати розрахунків наводимо у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати розрахунків

| - С·103, кг/м3 | - 1,0 | - 2,0 | - 3,0 | - 4,0 | - 5,0 | - 6,0 | - 7,0 | - 8,0 | - 9,0 | - 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Г, кг/кг | - 0,154 | - 0,186 | - 0,207 | - 0,224 | - 0,238 | - 0,250 | - 0,260 | - 0,270 | - 0,279 | - 0,287 |
| - (1/С) ·10-3, м3/кг | - 1,0 | - 0,5 | - 0,33 | - 0,25 | - 0,2 | - 0,167 | - 0,143 | - 0,125 | - 0,111 | - 0,1 |
| - 1/Г, кг/кг | - 6,49 | - 5,38 | - 4,83 | - 4,46 | - 4,20 | - 4,0 | - 3,85 | - 3,7 | - 3,58 | - 3,48 |

- Розрахована за константою рівняння Фрейндліха ізотерма адсорбції CS2 на активованому вугіллі приведена на рис. 2.

- Рис. 2. Ізотерма адсорбції CS2 на активованому вугіллі.

| - Рис. 3. Ізотерма адсорбції CS2 на активованому вугіллі - в координатах лінійної форми рівняння Ленгмюра. |  |
| --- | --- |

2) Розраховуємо по випрямленій формі рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра межу адсорбції при вираженні кількості сірковуглецю в одиницях концентрації кг/м3. Розмірність знайденої величини межі адсорбції кг CS2/кг вугілля.

1/Г=1/Гm+1/(ГmКС)				 (15)

Будуємо графік в координатах рівняння (15). Приклад отриманої залежності наведено на рис. 3. Після обробки лінійної залежності методом найменших квадратів, знаходимо величину, зворотну межі адсорбції сірковуглецю, яка склала 1/Гm = 3,2139. Величина границі адсорбції Гm = 0,31065 кг/кг.

3) Розраховуємо об’єм повітря, очищеного на адсорбері.

маса сірковуглецю, яка може бути адсорбована в адсорбері ємністю g=30000 кг складе Q = g·Гm = 30000·0,3106 = 9319,5 кг. Об’єм очищеного повітря буде дорівнювати:

V = Q/c = 9315,5/0,005 = 1863900 = 1,8639·106 м3.

3) Розраховуємо площа молекули в насиченому адсорбційної шарі. Для розрахунку використовуємо формулу:

S0=Sпит/(Гm·Na)

Питома активна поверхня вугілля Sпит=1000 м2/г або 106 м2/кг; молекулярна маса сірковуглецю М=76 кг/кмоль; гранична адсорбція Гm=0,31065 кг/кг = 0,31065/76=4,0875·10-3 кмоль / кг.

S0 = 106/4,0875·10-3·6,023·1026=40,6·10-20.

S0=40,6·10-20 м2/молекула.

9.2 Рішення типових задач для полімолекулярної адсорбції

В результаті низькотемпературної адсорбції азоту на бавовняному волокні отримані дані, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Експериментальні дані адсорбції азоту на бавовняному волокні

| P/Ps·102 |  | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vs·102, см3/г |  | 7,77 | 9,70 | 10,84 | 11,57 | 12,08 | 12,9 | 15,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| 1-P/Ps |  | 0,988 | 0,979 | 0,973 | 0,968 | 0,965 |  |  |  |  |  |  |  |
| (P/Ps)/Vs(1-P/Ps) |  | 0,156 | 0,2211 | 0,256 | 0,286 | 0,3002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Використовуючи рівняння ізотерми адсорбції БЕТ визначте питому активну поверхню бавовняного волокна. Площа, яку займає одна молекула азоту в насиченому мономолекулярному адсорбційному шарі S=16,25*10-20 м2. Густина азоту за нормальних умов ρ=1,25*10-3 г/см3. Адсорбція азоту в см3 при нормальних умовах у розрахунку на 1 г адсорбенту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рис. 4. Ізотерма адсорбції азоту на бавовні. Рис. 5. Лінійна форма ізотерми адсорбції азоту на бавовні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рішення

На рис. 4 наведена ізотерма низькотемпературної адсорбції азоту на бавовні. Видно, що адсорбція полімолекулярна. Для розрахунку використовуємо тільки ту ділянку ізотерми, якій відповідає утворення першого мономолекулярного шару. У лінійній формі рівняння ізотерми адсорбції БЕТ має вигляд:

(16)

де P, Ps – рівноважний тиск азоту і тиск насичення при заданій температурі;

Vs – рівноважна адсорбція, виражена в одиницях об’єму адсорбованого азоту;

С – константа, що характеризує рівновагу адсорбції.

Розраховуємо величину (P/Ps)/Vs(1-P/Ps) і заносимо знайдені значення в таблицю 2. Будуємо графік у лінійних координатах рівняння БЕТ, приклад якого наведено на рис. 5. З отриманої залежності знаходимо:

1) відрізок, який відсікається на осі ординат:

X = 1/(Vsm·C) = 0,1 г/см3;

2) тангенс кута нахилу отриманої залежності:

Y = (С-1)/(Vsm·C) = 5,76 г/см3;

3) Сума X + Y = 1/Vsm = 5,86 г/см3. Vsm = 0,161 см3/м.

Розраховуємо величину межі адсорбції (Гm, моль/г):

Гm=Vsm·ρ·M= 0,161·1,25·10-3/28=7,1875·10-6 моль/г.

Розраховуємо питому активну поверхню волокон:

Sпит = Гm·Nа·S0 = 7,1875·10-6·6,02·1023·16,2·10-20 = 0,701 м2/г.

Sпит=0,701 м2/г.

9.3 Розрахунок розподілу пористого простору адсорбенту за розмірами пор

Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=18·10-3 м3/моль, σ=72,5·10-3 Дж/м2. Розрахувати загальний об’єм поруватого простору.

Таблиця 3. Експериментальні дані конденсації парів води на активному вугіллі

| p/ps | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -lg p/ps | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,22 | 0,1 | 0,05 | 0,004 |
| [-lg( p/ps)]2 | 1,619 | 1,0 | 0,49 | 0,16 | 0,048 | 0,01 | 0,0025 | 0,00016 |
| аадсорб·103, моль/кг | 2,0 | 3,0 | 5,3 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 10,0 | 11,5 |
| aдесорб·103, моль/кг | 2,0 | 3,7 | 6,5 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 10,9 | 11,5 |
| W·105, м3/кг | 3,6 | 6,7 | 11,7 | 14,7 | 16,2 | 18,0 | 19,6 | 20,7 |
| -lg W | 4,444 | 4,174 | 3,932 | 3,832 | 3,790 | 3,744 | 3,708 | 3,684 |
| r·106, м | 0,36 | 0,56 | 0,66 | 1,17 | 2,3 | 4,9 | 10,2 | 10,6 |

Рішення.

Будуємо ізотерми адсорбції і десорбції. Бачимо, що гілки адсорбції і десорбції не збігаються. Це свідчить про перебіг капілярної конденсації. Рівноважне значення адсорбції відповідає десорбційній гілці. Поруватість (W, м3/кг) знаходимо за формулою:

W = а · Vm,

де a – адсорбція, знайдена з десорбційної гілки; Vm – молярний об'єм адсорбату.

Отримані результати наводимо в таблиці. Радіус капілярів, в яких відбувається капілярна конденсація, при відповідному значенні відносного рівноважного тиску (P/Ps) розраховуємо за рівнянням Кельвіна:

.

Рис. 6. Ізотерма адсорбції води на активованому вугіллі.

Рис. 7. Інтегральна крива розподілу пор активованого вугілля за розмірами.

Знайдені значення наведено в таблиці 3. Отримані дані використаємо для побудови інтегральної кривої розподілу пор активованого вугілля за розмірами.

Диференціальну криву будуємо в координатах ∆W/∆r=f(rср),

де ∆W – різниця поруватості за двох довільних значень радіусів;

∆r – різниця цих радіусів;

rср=(r2+r1)/2 – середнє значення радіусів.

Таблиця 4. Результати розрахунків

| ∆W·105, м3/кг | 1,3 | 2,3 | 3,1 | 5,0 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆r·106, м | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,22 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 2,2 |
| (∆W/∆r)·10-2, м2/кг | 0,65 | 1,44 | 1,9 | 2,2 | 1,05 | 0,54 | 0,21 | 0,08 | 0,05 | 0,32 | 0,31 |
| rср·106, м | 0,10 | 0,28 | 0,46 | 0,61 | 0,78 | 1,03 | 0,73 | 3,05 | 4,35 | 6,45 | 9,10 |

Загальний об’єм поруватого простору знаходимо з лінійної форми рівняння ізотерми адсорбції Дубініна-Радушкевіча для дрібнопоруватих адсорбентів:

lgW=lgWo – D[lg(P/Ps)]2.

Графік в координатах рівняння Дубініна-Радушкевіча показаний на рис. 9. Відрізок, який відсікається на осі ординат, дорівнює lgW=-3,73, звідки W0= 1,87·10-4 м3/кг.

Рис. 8. Диференціальна крива розподілу пор активованого вугілля за розмірами.

Рис. 9. Ізотерма адсорбції води на активованому вугіллі

в координатах лінійної форми рівняння Дубініна-Радушкевіча.

9.4 Рішення задачі на ртутну порометрію

Розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу об'єму пор активованого вугілля за розмірами за даними ртутної порометріі, що наведені у таблиці 5. Поверхневий натяг ртуті σ=470·10-3 Дж/м2, Ѳ=140˚.

Рішення.

Проводимо розрахунок радіусу пор за рівнянням (13):

Підставляючи значення тиску, розраховуємо радіуси відповідних пор. Знайдені значення наводимо в табл. 5.

За даними, наведеними в цій таблиці, будуємо інтегральну криву розподілу пор активованого вугілля за розмірами.

Таблиця 5. Залежність об’єму втиснутої ртуті (V) від прикладеного тиску (Р)

| P·10-5, Па | V·106, м3/кг | r·109, м | P·10-5, Па | V·106, м3/кг | r·109, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 21,0 | 327 | 506 | 236,4 | 14 |
| 34 | 45,0 | 212 | 608 | 236,8 | 11,8 |
| 45 | 87,0 | 160 | 712 | 237,0 | 10,1 |
| 56 | 120,0 | 128 | 811 | 237,2 | 8,9 |
| 64 | 150,0 | 112 | 905 | 237,5 | 7,9 |
| 75 | 169,0 | 96 | 1010 | 237,9 | 7,1 |
| 106 | 201,0 | 68 | 1121 | 238,0 | 6,4 |
| 206 | 230,5 | 35 | 1225 | 238,1 | 5,9 |
| 305 | 234,0 | 27 | 1300 | 238,2 | 5,5 |
| 410 | 236,0 | 18 | 1500 | 238,3 | 4,8 |

Інтегральна крива розподілу наведена на рис. 11.

| Рис. 10. Порограма активованого вугілля. | Рис. 11. Інтегральна крива розподілу пор активованого вугілля за розмірами. |
| --- | --- |

Проводимо диференціювання інтегральної кривої розподілу пор активованого вугілля за розмірами, що наведена на рис. 11. Для цього будуємо графік на міліметровому папері розміром не менше А4 і беремо довільні значення меж радіусу пор, наприклад через кожні 20·10-9 м (як показано в таблиці 6) і знаходимо відповідні їм значення об’єму заповнення. Наводимо знайдені значення в таблиці і далі будуємо диференціальну криву розподілу від значень середнього радіусу пор.

Таблиця 6. Параметри поруватого простору активованого вугілля

| r·109, м | ∆r·109, м | ∆V·106, м3/кг | (∆V/∆r)·106, м2/кг | rср·109, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 20 | 1,50 | 0,075 | 270 |
| 260 | 20 | 2,2 | 0,11 | 250 |
| 240 | 20 | 3,0 | 0,15 | 230 |
| 220 | 20 | 5,8 | 0,28 | 210 |
| 200 | 20 | 9,0 | 0,45 | 190 |
| 180 | 20 | 12,0 | 0,60 | 170 |
| 160 | 20 | 17,0 | 0,85 | 150 |
| 140 | 20 | 24,0 | 1,20 | 130 |
| 120 | 20 | 28,0 | 1,40 | 110 |
| 100 | 20 | 27,0 | 1,35 | 90 |
| 80 | 20 | 18,0 | 0,90 | 70 |
| 60 | 20 | 9,0 | 0,45 | 50 |
| 40 | 20 | 3,5 | 0,175 | 30 |
| 20 | 10 | 2,0 | 0,10 | 15 |

На рис. 12 наведена розрахована диференційна крива розподілу пор активованого вугілля за розмірами.

Рис. 12. Диференціальна крива розподілу пор активованого вугілля за розмірами.

10. Задачі для самостійного рішення

1. Побудувати ізотерми адсорбції карбону (ІІ) оксиду на активованому вугіллі за температури 278 К і визначити константи рівняння ізотерми адсорбції Фрейндліха за експериментальними даними, що наведені в таблиці.

| Рівноважний тиск, P·10-2 н/м2 | 10,0 | 44,8 | 100,0 | 144,0 | 250,0 | 452,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівноважна адсорбція Г·103, кг/кг | 32,3 | 66,7 | 96,2 | 117,2 | 145,0 | 177,0 |

2. Використовуючи значення констант рівняння ізотерми адсорбції Фрейндліха карбону (ІІ) оксиду на активованому вугіллі К=1,5·10-3 і 1/n=0,48 (розмірність адсорбції кг CО/кг вугілля) побудувати ізотерми адсорбції при 278 К в інтервалі рівноважних тисків від 2·102 до 30·102 н/м2. Розрахувати величину межі адсорбції.

3. За константам рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра Гm=0,182 кг/кг і К=1·10-3 розрахувати і побудувати ізотерми адсорбції карбону (ІІ) оксиду на активованому вугіллі в межах рівноважних тисків 103-4·104 н/м2. Визначити область рівноважних тисків, в якій справедливо рівняння ізотерми адсорбції Фрейндліха.

4. Побудувати ізотерми адсорбції карбону (ІІ) оксиду на активованому вугіллі за температури 278 К і визначити константи рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра за експериментальними даними. Визначити область рівноважних тисків, в якій справедливо рівняння ізотерми адсорбції Фрейндліха.

| Рівноважний тиск P·10-2, н/м2 | 49,7 | 99,8 | 200,0 | 297,0 | 398,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівноважна адсорбція Г·103, кг/кг | 70,0 | 91,0 | 102,0 | 107,3 | 108,0 |

5. Використовуючи рівняння Ленгмюра обчислити величину адсорбції азоту на цеоліті при тиску P=2,8·102 Н/м2, якщо Гm=3,89·10-2 кг/кг, а К=1,56·10-3.

6 Константи рівняння Ленгмюра: Гm=1,82·10-2 кг/кг, К=1,4·10-2. Розрахуйте адсорбцію карбону (ІV) оксиду на активованому вугіллі при рівноважному тиску 5·103 Н/м2.

7. Розрахувати радіус капілярів, в яких відбувається капілярна конденсація бензолу на активованому вугіллі при рівноважному тиску 8·103 Н/м2. Тиск насиченої пари бензолу Ps=9,93·103 Н/м2, молярний об'єм бензолу Vm=8,9·10-2 м3/кмоль, поверхневий натяг σ=28,9·10-3 Дж/м2. Температура 293 К.

8. Розрахувати радіус капілярів, в яких відбувається капілярна конденсація парів метанолу при 293 К на активованому вугіллі при рівноважному тиску 1,025·104 Н/м2. Тиск насиченої пари Ps=1,28·104 Н/м2, молярний об'єм метанолу Vm=4,06·10-2 м3/кмоль, поверхневий натяг σ=22,6·10-3 Дж/м2.

9. Розрахувати радіус капілярів, в яких відбувається капілярна конденсація парів води на силікагелі при рівноважному тиску 1,87·103 Н/м2. Тиск насиченої пари води Ps=2,34·103 Н/м2, молярний об'єм води Vm=1,8·10-2 м3/кмоль, поверхневий натяг σ=72,75·10-3 Дж/м2, Т=298 К.

10. Розрахувати радіус капілярів, в яких відбувається капілярна конденсація води на активованому вугіллі при відносному рівноважному тиску 0,8. Тиск насиченої пари води Ps=2,34·103 Н/м2, молярний об'єм води Vm=1,8·10-2 м3/кмоль, поверхневий натяг σ=72,75·10-3 Дж/м2, Т=303 К.

11. Розрахувати радіус капілярів, в яких відбувається капілярна конденсація води в порах синтетичного поліаміду при рівноважному тиску 1,75·103 Н/м2. Тиск насиченої пари води Ps=2,34·103 Н/м2, молярний об'єм води Vm=1,8·10-2 м3/кмоль, поверхневий натяг σ=72,75·10-3 Дж/м2, Т=298 К.

12.Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів метилового спирту на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=4,06·10-5 м3/моль, σ=22,6·10-3 Дж/м2.

| p/ps | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 24,0 | 28,3 | 31,0 | 36,0 | 46,0 | 55,0 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 24,0 | 32,0 | 37,0 | 44,0 | 50,0 | 55,0 |

13. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації пари бензолу на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=8,9·10-5 м3/моль, σ=28,9·10-3 Дж/м2.

| p/ps | 0,19 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 4,5 | 5,4 | 6,5 | 10,2 | 14,4 | 17,0 | 20,0 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 4,5 | 6,2 | 9,0 | 13,9 | 17,6 | 19,0 | 20,0 |

14. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації пари бензолу на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=8,9·10-5 м3/моль, σ=28,9·10-3 Дж/м2, Ps=99,3·102 Па.

| P·102, Па | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 4,8 | 5,4 | 6,5 | 7,9 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 17,6 | 20,0 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 4,8 | 6,2 | 9,0 | 11,8 | 14,2 | 15,9 | 17,1 | 19,1 | 20,0 |

15. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2, Ps=23,4·102 Па.

| Гадсорб·103, моль/кг | 0,5 | 2,3 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 28,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гдесорб·103, моль/кг | 0,5 | 3,7 | 5,0 | 7,5 | 15,0 | 23,0 | 27,6 | 28,5 |

16. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2, Рs=23,4·102 Па.

| P/Ps | 5,32 | 10,0 | 11,34 | 12,5 | 14,7 | 17,3 | 20,0 | 23,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 0,5 | 2,3 | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 28,5 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 0,5 | 3,7 | 5,0 | 7,5 | 15,0 | 23,0 | 27,6 | 28,5 |

17. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2.

| P/Ps | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 6,5 | 9,0 | 11,5 | 14 | 22,5 | 26,5 | 30 |
| Гдесорб··103, моль/кг | 7,0 | 10,3 | 13,5 | 16,5 | 25,0 | 27,6 | 30,0 |

18. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2.

| P/Ps | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 3,75 | 5,3 | 6,2 | 8,75 | 10,4 | 12,5 | 13,2 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 5,7 | 7,0 | 7,9 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 13,2 |

19. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2, Рs=23,4·102 Па.

| P·102,Па | 2,94 | 5,86 | 11,7 | 17,5 | 20,2 | 23,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 5,0 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 5,0 |

20. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2, Рs=23,4·102 Па.

| P·10-2, Па | 2,34 | 4,68 | 7,03 | 9,35 | 11,7 | 14,0 | 16,4 | 21,0 | 23,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 4,0 | 6,0 | 7,3 | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 12,6 | 17,0 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 4,0 | 6,0 | 7,3 | 8,3 | 9,0 | 11,0 | 11,6 | 14,0 | 17,0 |

21. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=1,8·10-5 м3/моль, σ=72,75·10-3 Дж/м2.

| P/Ps | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 1,75 | 3,22 | 3,6 | 4,67 | 5,55 | 6,7 | 6,9 | 9,18 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 2,66 | 3,78 | 4,90 | 6,16 | 6,95 | 7,70 | 8,45 | 9,22 |

22. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=4,06·10-5 м3/моль, σ=22,6·10-3 Дж/м2, Рs=12,8·103 Па.

| P·10-3, Па | 1,28 | 2,56 | 3,84 | 5,12 | 6,4 | 7,68 | 9,0 | 10,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 11,4 | 13,0 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 7,5 | 8,3 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 11,0 | 11,7 | 13,0 |

23. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=4,06·10-5 м3/моль, σ=22,6·10-3 Дж/м2, Рs=12,8·103 Па.

| P·10- 3, Па | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 7,9 | 9,6 | 11,0 | 12,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 6,3 | 13,0 | 19,0 | 22,5 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 17,5 | 21,2 | 22,5 |

24. Побудувати криву капілярної конденсації, розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу пор за радіусами за даними конденсації парів води на активованому вугіллі при температурі Т=293 К, Vm=4,06·10-5 м3/моль, σ=22,6·10-3 Дж/м2.

| P/Ps | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гадсорб·103, моль/кг | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2,32 | 3,4 | 3,87 |
| Гдесорб·103, моль/кг | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 3,7 | 3,87 |

25. У таблиці наведено результати вивчення адсорбції етану на цеоліті при Т=298 К.

| Р · 10-4, Па | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, моль /кг | 2,31 | 2,37 | 2,53 | 2,83 | 3,21 | 3,77 |

Визначте загальну поруватість цеоліту використовуючи метод Дубініна- Радушкевіча. Тиск насиченої пари етану за цієї температури Ps=3,7·104 Па, молярний об'єм етану Vm=6,4·10 -5 м3/моль.

26. У таблиці наведено результати вивчення адсорбції етану на цеоліті при Т=298 К.

| Р·10-4, Па | 0,873 | 1,21 | 1,54 | 1,88 | 2,22 | 2,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, моль /кг | 2,341 | 2,42 | 2,55 | 2,75 | 2,99 | 3,25 |

Визначте загальну поруватість цеоліту, використовуючи метод Дубініна- Радушкевіча. Тиск насиченої пари етану за цієї температури Ps=3,7·104 Па, молярний об'єм етану Vm =6,4·10-5 м3/моль.

27. У таблиці наведено результати вивчення адсорбції етану на цеоліті при Т=298 К.

| Р·10-4, Па | 0,985 | 1,32 | 1,66 | 1,99 | 2,33 | 2,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, моль /кг | 2,367 | 2,46 | 2,61 | 2,83 | 3,09 | 3,34 |

Визначте загальну поруватість цеоліту використовуючи метод Дубініна - Радушкевіча. Тиск насиченої пари етану за цієї температури Ps=3,7·104 Па, молярний об'єм етану Vm=6,4·10 -5 м3/моль.

28. У таблиці наведено результати вивчення адсорбції етану на цеоліті при Т=298 К.

| Р·10-4, Па | 1,10 | 1,43 | 1,77 | 2,11 | 2,45 | 2,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, моль /кг | 2,392 | 2,50 | 2,68 | 2,91 | 3,16 | 3,55 |

Визначте загальну поруватість цеоліту використовуючи метод Дубініна- Радушкевіча. Тиск насиченої пари етану за цієї температури становить Ps=3,7·104 Па, молярний об'єм етану Vm=6,4·10 -5 м3/моль.

11. Багатоваріантні задачі

29. У результаті низькотемпературної адсорбції азоту на волокні отримані дані, наведені в таблиці 7. Використовуючи рівняння ізотерми адсорбції БЕТ визначте питому площі поверхні волокна. Площа, яку займає одна молекула азоту в насиченому мономолекулярному адсорбційної шарі S0=16,25·10-20 м2. Густина азоту при нормальних умов ρ=1,25·10-3 г/см3. Адсорбція азоту виражена в см3 в нормальних умовах у розрахунку на 1 г адсорбенту.

Таблиця 7. Багатоваріанта умова задачі

| Варіант | Рівноважна адсорбція азоту на волокнах (V·102, см3/г) за відносного рівноважного тиску (Р/Рs·102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Рs·102 |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 1 | Бавовна | 5,5 | 7,6 | 9,0 | 10,2 | 11,0 | 11,8 | - | - | - | - |
| 2 | Льон | - | 3,2 | 4,6 | 5,6 | 6,5 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | - | - |
| 3 | Поліефір | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | - | - | - |
| 4 | Шерсть | 3,5 | 6,0 | - | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 10,9 | - | - | - |
| 5 | Поліамідд | - | 0,9 | - | 1,6 | - | 2,1 | - | 2,5 | - | 2,7 |
| 6 | Лавсан | - | 3,6 | 4,2 | - | 5,6 | 6,4 | 7,0 | - | 7,9 | - |
| 7 | Капрон | - | 1,9 | 3,0 | - | 4,8 | 5,7 | - | 6,3 | 7,0 | - |
| 8 | Хлорин | - | 1,8 | - | 3,0 | 4,0 | - | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,2 |
| 9 | Шовк | 4,8 | 7,2 | 8,5 | 9,6 |  | 11,6 |  | 12,5 |  |  |
| 10 | Моноацетат целюлози | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,6 | - |
| 11 | Гідрат-целлюлоза | - | - | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | - | 3,8 | - |
| 12 | Віскоза | 3,4 | - | 5,0 | 6,7 | 8,0 | - | 9,4 | - | - | - |
| 13 | Х/б расшлихт. | 4,0 | 7,5 | 9,2 | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 15,2 | 17,3 |
| 14 | Целюлоза | 2,5 | 5,5 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 9,8 | 10,7 | 12,6 | 15,0 |
| 15 | Х/б відварене | 3,2 | 6,6 | 8,4 | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 12,3 | 14,1 | 16,0 |
| 16 | Х/б відбілене | 5,0 | 8,8 | 10,5 | 11,0 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 14,1 | 16,2 | 18,3 |
| 17 | Х/б мерсер. | 6,0 | 9,7 | 11,0 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 17,2 | 19,2 |
| 18 | Діацетат целюлози | 4,0 | 7,5 | 9,2 | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 15,2 | 17,3 |
| 19 | Триацетат целюлози | 2,5 | 5,5 | 7,3 | 8,0 | 8,6 | 9,4 | 9,8 | 10,7 | 12,6 | 15,0 |
| 20 | Хлорин | 3,2 | 6,6 | 8,4 | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 11,2 | 12,3 | 14,1 | 16,0 |
| 21 | Поліпропілен | 5,0 | 8,8 | 10,5 | 11,0 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 14,1 | 16,2 | 18,3 |
| 22 | Целюлоза відб. | 6,0 | 9,7 | 11,0 | 12,0 | 12,9 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 17,2 | 19,2 |

30. Використовуючи рівняння БЕТ, розрахувати повну активну поверхню волокон за результатами визначення адсорбції парів води при температурі Т=293 К. Молярний об'єм води Vm=1,8·10-5 м3/моль; S0=18,5·10-20 м2/молекула.

Таблиця 8. Багатоваріанта умова задачі

| Варі- ант | Рівноважна адсорбція води на волокнах (Vs·102, см3/г) за відносного рівноважного тиску (Р/Рs·102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Рs·102 |  | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 23 | Моноацетат целлюлозы | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 7,2 |
| 24 | Хлорин | 0,5 | 1,4 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 34 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 7,5 |
| 25 | Полиэфир | 0,76 | 1,6 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,6 | 7,7 |
| 26 | Капрон | 0,97 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 5,8 | 7,9 |
| 27 | Полиамид | 1,16 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 8,1 |
| 28 | Лавсан | 1,26 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 8,2 |
| 29 | Хлопок | 1,5 | 2,3 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 6,4 | 8,5 |
| 30 | Целлюлоза сульфатная | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 6,7 | 8,8 |
| 31 | Шелк | 1,9 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 9,1 |
| 32 | Шерсть | 2,0 | 3,2 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 7,3 | 9,4 |

31. За ізотерми адсорбції бензолу при 293 К визначити питому поверхню адсорбенту. S0=49·10-20 м2/молекула. Об’єм адсорбованого бензолу приведений до нормальних умов. Густина бензолу ρ=9,87·102 кг/м3.

Таблиця 9. Багатоваріанта умова задачі

| Варі-ант | Рівноважна адсорбція бензолу за відносного рівноважного тиску (Р/Рs) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P/Ps | 0,017 | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,28 |
|  | V·102, м3/кг | 0,16 | 0,72 | 0,95 | 1,31 | 1,45 | 1,61 |
| 2 | P/Ps | 0,035 | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,24 | 0,297 |
|  | V·102, м3/кг | 0,315 | 0,60 | 1,05 | 1,23 | 1,50 | 1,66 |
| 3 | P/Ps | 0,052 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
|  | V·102, м3/кг | 0,461 | 0,84 | 1,15 | 1,38 | 1,56 | 1,7 |
| 4 | P/Ps | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
|  | V·102, м3/кг | 0,79 | 1,12 | 1,36 | 1,52 | 1,65 | 1,78 |
| 5 | P/Ps | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,285 |
|  | V·102, м3/кг | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,36 |
| 6 | P/Ps | 0,015 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,24 |
|  | V·102, м3/кг | 0,59 | 2,23 | 3,18 | 3,46 | 3,65 | 3,90 |
| 7 | P/Ps | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,255 |
|  | V·102, м3/кг | 1,07 | 1,89 | 3,00 | 3,33 | 3,73 | 4,02 |
| 8 | P/Ps | 0,045 | 0,09 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
|  | V·102, м3/кг | 1,50 | 2,53 | 2,78 | 3,56 | 3,81 | 4,16 |
| 9 | P/Ps | 0,015 | 0,06 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
|  | V·102, м3/кг | 0,21 | 0,75 | 1,14 | 1,40 | 1,56 | 1,68 |
| 10 | P/Ps | 0,03 | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,25 |
|  | V·102, м3/кг | 0,41 | 0,90 | 1,24 | 1,47 | 1,60 | 1,72 |
| 11 | P/Ps | 0,045 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
|  | V·102, м3/кг | 0,59 | 1,03 | 1,33 | 1,52 | 1,64 | 1,77 |
| 12 | P/Ps | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
|  | V·102, м3/кг | 0,64 | 1,12 | 1,39 | 1,57 | 1,71 | 1,90 |

32. Розрахувати і побудувати інтегральну та диференційну криві розподілу об'єму пор активованого вугілля за розмірами за даними ртутної порометрії, що наведені в таблиці. Поверхневий натяг ртуті σ=470·10-3 Дж/м2, Ѳ=140o.

Таблиця 10. Багатоваріанта умова задачі

| Варіант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р·10-5, Па | Об’єм пор V·106, м3/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 |
| 28 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 54 | 56 | 58 |
| 39 | 97 | 100 | 102 | 104 | 106 | 101 | 103 | 105 |
| 52 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 140 | 142 | 144 |
| 59 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 174 | 176 | 178 |
| 72 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 184 | 186 | 188 |
| 99 | 198 | 201 | 203 | 205 | 207 | 202 | 204 | 206 |
| 198 | 214 | 217 | 219 | 221 | 223 | 218 | 220 | 222 |
| 387 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 231 | 233 | 235 |
| 452 | 231 | 233 | 235 | 237 | 239 | 234 | 236 | 238 |
| 500 | 232 | 235 | 239 | 238 | 240 | 238 | 240 | 239,5 |
| 598 | 232,5 | 236 | 240 | 239 | 240,5 | 238,5 | 240,8 | 240 |
| 689 | 233 | 236,5 | 240,5 | 239,5 | 240,8 | 239 | 241 | 240,5 |
| 791 | 233,5 | 236,8 | 240,8 | 239,7 | 241 | 239,4 | 241,2 | 240,9 |
| 877 | 234,0 | 237,0 | 241,0 | 239,9 | 241,2 | 239,6 | 241,5 | 241 |
| 997 | 234,2 | 237,2 | 241,2 | 240,0 | 241,5 | 239,8 | 241,9 | 241,4 |
| 1156 | 234,4 | 237,4 | 241,5 | 240,3 | 241,9 | 240 | 242 | 241,8 |
| 1287 | 234,6 | 237,8 | 241,9 | 240,5 | 242 | 240,2 | 242,4 | 242 |

Таблиця 10 (продовження)

| Варіант | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р·10-5, Па | Об’єм пор V·106, м3/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 16 | 35 | 33 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 20 | 134 | 132 | 129 | 130 | 131 | 133 | 135 | 137 |
| 29 | 179 | 177 | 174 | 175 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| 38 | 195 | 193 | 190 | 191 | 192 | 194 | 196 | 198 |
| 46 | 211 | 209 | 206 | 207 | 208 | 210 | 212 | 214 |
| 55 | 216 | 214 | 211 | 212 | 213 | 215 | 217 | 219 |
| 65 | 221 | 219 | 216 | 217 | 218 | 220 | 222 | 224 |
| 92 | 228 | 224 | 223 | 224 | 225 | 225 | 230 | 232 |
| 142 | 231 | 229 | 226 | 227 | 228 | 230 | 232 | 234 |
| 195 | 235 | 233 | 230 | 231 | 232 | 234 | 236 | 238 |
| 255 | 238 | 236 | 233 | 234 | 235 | 237 | 239 | 241 |
| 349 | 243 | 241 | 238 | 239 | 240 | 242 | 244 | 246 |
| 461 | 245 | 245 | 242 | 243 | 244 | 246 | 247 | 248 |
| 553 | 246 | 245,5 | 243 | 244 | 245 | 248 | 248 | 248,6 |
| 641 | 246,5 | 246 | 243,5 | 244,2 | 245,4 | 249 | 248,4 | 248,9 |
| 722 | 247 | 246,9 | 243,9 | 244,4 | 245,9 | 249,5 | 248,6 | 249,1 |

Таблиця 10 (продовження)

| Варіант | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р·10-5, Па | Об’єм пор V·106, м3/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 47 | 44 | 50 | 54 | 40 | 41 | 45 | 46 |
| 12 | 98 | 98 | 91 | 95 | 94 | 95 | 97 | 98 |
| 16 | 155 | 150 | 158 | 162 | 146 | 147 | 149 | 150 |
| 20 | 197 | 194 | 200 | 204 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| 30 | 208 | 204 | 211 | 215 | 200 | 201 | 202 | 203 |
| 50 | 221 | 218 | 224 | 229 | 214 | 215 | 216 | 217 |
| 70 | 226 | 223 | 230 | 234 | 219 | 220 | 221 | 222 |
| 100 | 228 | 225 | 232 | 236 | 221 | 222 | 223 | 223 |
| 190 | 235 | 232 | 238 | 240 | 228 | 228 | 229 | 228 |
| 240 | 237 | 234 | 241 | 242 | 230 | 229 | 230 | 229 |
| 300 | 239 | 236 | 243 | 243 | 232 | 230 | 231 | 230 |
| 400 | 242 | 238 | 244 | 244 | 236 | 231 | 232 | 231 |
| 500 | 244 | 239 | 245 | 245 | 238 | 232 | 233 | 231,6 |
| 600 | 245 | 240 | 246 | 246 | 239 | 232,5 | 233,6 | 231,9 |
| 800 | 245,5 | 241 | 247 | 246,5 | 239,5 | 233 | 234 | 232 |
| 1000 | 246 | 242 | 247,6 | 247 | 240 | 233,6 | 234,4 | 232,4 |