- Принцип кинетического расчета по кривым ТГ

Дериватографическое исследование позволяет изучить кинетические закономерности процесса, так как кривая ТГ, полученная в неизотермических условиях, может заменить серию изотермических кривых.

В изотермических условиях скорость процесса разложения равна:

W=dxdt=κ0exp(−ERT)∗f(x)                (1.1)

где х – степень превращения, доли; x=gG, g b G – текущая и максимальная потеря                            массы,мг;

t – время, с;

k 0  - предэкспоненциальный множитель, 1/с;

E – энергия активации, Дж/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R=8,31 Дж/моль*К;

T – температура, К;

f(x) – концентрационная часть уравнения кинетики, безразмерна.

В неизотермических условиях при линейном росте температуры Т = Т0 + qT и      dT = qdT, где q – скорость нагрева, К/с. Уравнение (1.1) примет вид:

W=dxdt=k0qexp(−ERT)∗f(x)             (1.2)

В данной работе использован дифференциальный метод нахождения функции    f(x), Е и k 0 (1, 2). Наш алгоритм (5) обработки  экспериментальных данных, расчета Е , k 0 и кинетических констант заключается в следующем:

1.1 Аппроксимация кривой х = f(T) (число точек в пределах 20-30) полиномом 5-й степени:

x = a0 + a1T + a2T2 + a3T3 + a4T4 + a5T5       (1.3)

Расчет коэффициентов aі  по методу наименьших  квадратов подтверждает хорошую описательную способность уравнения 5-го порядка приминительно к кривой ТГ (корреляционное отношение 3 лежит в пределах 0,99 – 0,9999).

  - Расчет скорости процесса:

W =  a1 +2 a2T +3a3T2 +4 a4T3 +5a5T4

1.3 Формирование массивов для поиска кинетических констант.

При формировании массивов учитывается вид функции  f(x), которая была развернута в виде наиболее широко применяемых выражений (2):

- f(x) = 1.

- f(x)  = xn2 ;

- f(x)  = ( 1- x)n1 ;

- f(x)  = (1 – x)n1 * x n2 ;

- f(x)  = (1 – x)n1 *(-ln(1 – x)) n2 ;

- f(x)  = (-ln(1 – x)) n1;

- f(x) = (1- (1 – x)1/9)n1 * (1 – x )n2 ;

- f (x) = (1 – x )* (-ln(1 – x)) n1;

- f (x) = (1 – x )n1/(1 – (1 - x)1/9);

Значения порядков n1 и  n2, как и вид функции f(x) позволяют судить о возможном механизме процесса.

1.4Расчет кинетических констант.

С этой целью уравнение кинетики, например

W=k0qexp(−ERT)∗(1−x)n1              (1.5)

представляют в виде:

lnW=lnk0q−ERT+nln(1−x)      (1.6)

и нахождение    k 0 , Е и  n1 (а так же n2 в случаях 2,4,5,7) производится по методу наименьших квадратов из условия:

i=1n(lnWBi−lnWi)=0             (1.7)

где WBi – экспериментальные значения скорости, определенные по уравнению (2.4),

Wi  - расчетные значения скорости по уравнению (2.5)

1.5 Статистический анализ полученных результатов.

Заключается в расчете коэффициентов множественной корреляции (КМК)	(3), характеризующей силу связи lnW и параметров E, n1 (уравнение(1.6)), относительного отклонения опытных и расчетных значений скоростей (ОСС).

Данный алгоритм был реализован на языке BASIC, а расчеты проведены на ЭВМ IBM PC/XT .

Благодаря применению ЭВМ достигнута высокая точность расчета скорости процесса W, что является определяющим моментом при  использовании дифференциального метода. В ходе расчетов отмечен важный факт, позволяющий сразу отказаться от обсуждения ряда кинетических уравнений и механизмов, в частности от аномальной зависимости константы скорости     k от температуры (k=k0exp(E/RT)), полученной для ряда вышеприведенных f (x) для конкретных ТГ-кривых, что облегчает выбор f (x). Таким образом использованный вариант дифференциального метода выгодно отличается от интегрального метода (4), в котором поиск Е осуществляется путем подбора Е для Аррениусовской зависимости константы скорости от температуры.

При наличии нескольких выражений f (x), для которых  k=k0exp(-E/RT), выбор производится в пользу функции с минимальным числом кинетических порядков и более высоким (достаточно высоким) КМК для уравнений типа (1.6)

Литература

- Шестак Я. Теория термического анализа. – М.: Мир, 1987. – 456с.

- Браун М., Доллимор Д., Галвей А. Реакция твердых тел. – М.: Мир, 1983. – 360 с.

- Ахназаров С.Л.Б., Кафаров В. В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. – М.: Высшая школа, 1987. – 319с.

- Zsaco J. Kinetic Analysis of Thermogravimetric Data. J. Phys. Chem., 1986, v.72, 7, - p.2406-2411.

- Астрелин И. М., Концевой А. Л., Манчук Н. М., Костенко А. Б. Синтез фторгидроксидкарбонатапатитов  и расчет кинетических параметров их термолиза. ЖНХ. – т.34. - №10. – 1989. – с.2587-2592.