## Slide 1: Основні підходи до проектування систем іонного обміну

## Slide 2: Норми якості знесоленої води
Показники якості води | Знесолена вода | Показники якості води | Знесолена вода | 
Зважені частки, мг/дм3 | < 0,1 | Сульфати, мг/дм3 | - | 
Солевміст, мг/дм3 | 7-8 | Кремнієва к-та,мг/дм3 | 0,0500,060 | 
Твердість, мг-екв/дм3 | 0,001÷0,005 | Окиснюваність, мг/дм3 | < 0,1 | 
Лужність, мг-екв/дм3 | - | рН | 8,0÷9,5 | 
Хлориди, мг/дм3 | - | Ферум, мкг/дм3 | 50 | 
Показники якості води | Знесолена вода | Показники якості води | Знесолена вода | 
Зважені частки, мг/дм3 | < 0,1 | Сульфати, мг/дм3 | - | 
Солевміст, мг/дм3 | 7-8 | Кремнієва к-та,мг/дм3 |  | 
Твердість, мг-екв/дм3 | 0,001÷0,005 | Окиснюваність, мг/дм3 | < 0,1 | 
Лужність, мг-екв/дм3 | - | рН | 8,0÷9,5 | 
Хлориди, мг/дм3 | - | Ферум, мкг/дм3 | 50 | 

## Slide 3: Норми якості вихідної та освітленої води
Показники якості води | Вихідна вода | Освітлена вода
Зважені частки, мг/дм3 | 1 ÷10 | До 8,0
Солевміст, мг/дм3 | 120 ÷ 200 | 80 ÷120
Твердість, мг-екв/дм3 | 3,0 ÷ 4,5 | 1,5 ÷ 2,0
Лужність, мг-екв/дм3 | 2,5 ÷4,0 | 0,8 ÷1,0
Хлориди, мг/дм3 | 8 ÷ 18 | 8 ÷18
Сульфати, мг/дм3 | 160 ÷ 200 | 160 ÷200
Кремнієва к-та,мг/дм3 | 8 ÷18 | 4 ÷10
Окиснюваність, мг/дм3 | 5 ÷13 | До 7,0
рН |  | 10,1÷10,2
Ферум, мкг/кг | 350 ÷ 900 | 300

## Slide 4: Приклади іоннообмінних матеріалів
Найменування, стандарт | Характеристика
КУ-2-8 ГОСТ 20298-74 | Катіонітсильнокислотний, робоча обмінна ємність 600 г-екв/м3, висока механічна і термічна міцність, хімічна стійкість, легко регенерується
АН-31 ГОСТ 20301-74 | Аніоніт слабкоосновний, робоча обмінна ємність 800 г-екв/м3, не токсичний
АВ-17-8 ГОСТ 20301-74 | Аніоніт сильноосновний, робоча обмінна ємність 650 г-екв/м3, недостатньо стійкий до дії високих температур

## Slide 5
Необхідна площа фільтрування F = Q /  ,
Q – продуктивність, - швидкість фільтрування
Кількість катіоніту
Vкат.вол. = Qдоб.  (Na+ + Ca2+ + Mg2+) / Eкат,
де Qдоб. - добова продуктивність фільтра;
Qдоб. = 24  Q + 24  Q /n;
Na+ , Ca2+ і Mg2+ - концентрація іонів Na+ , Ca2+ і Mg2+ у воді , мг-екв/ дм3; Екат. - обмінна ємність катіоніту , г-екв/м3;
Об”єм катіоніту в повітряно-сухому стані
Vсух.кат. = Vвол.кат. / Кнаб.кат.

## Slide 6
Приймаємо стандартний фільтр D = 3000 мм, hш. = 2,5 м, f = 7,07 м2
Тоді дійсна швидкість фільтрування визначається за формулою :
д = Q / f / n
Тривалість фільтрування визначається за формулою :
 = fк.  hш.  Екат  n / Q / C
Добове число регенерації визначається за формулою :
m = 24 * n / 
Витрата 100%-ної соляної кислоти для регенерації фільтра визначається за формулою :
HCl100 = fк.  hш.  b  Eкат / 1000,
де b - питома витрата кислоти, кг/м3

## Slide 7
Тривалість пропуску регенераційного розчину при швидкості потоку рег. =5 м/год визначається за формулою :
t1 = HCl4 / fк. / рег.
Витрата води на відмивання визначається за формулою :
Vвідм = fк.  hш  а,
де а - питома витрата води на відмивання, м3/м3
Тривалість відмивання при швидкості відмивочного потоку відм. = 5 м/год визначається за формулою :
t2 = Vвідм. / fк. / відм.

## Slide 8
Витрата води на розпушення, при інтенсивності розпушення i = 3 кг/(см2), визначається за формулою :
Vрозп. = fк.  t3  i  60 / 1000,
де t3 - час розпушення, хв.
Загальна тривалість регенерації визначається за формулою :
t = t1 + t2 + t3
Сумарну витрату води на регенерацію визначаємо за формулою :
V = VH2O + Vвідм + Vрозп