І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  З в I т

про виконання етапу 4 д/б НДР № 2519-ф

«Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)»

за 4 квартал 2012 р.

1. Найменування структурного підрозділу:

Науково-дослідна лабораторія  комплексної хімічної переробки сировини та відходів, кафедра ТНР та ЗХТ ХТФ НТУУ “КПI”

2. Зміст етапу згідно з технічним завданням:

Дослідження складу і морфології, фізико-механічних та хімічних властивостей, кристалічної будови та експлуатаційних характеристик одержаних наноструктурованих силіцидів хрому, молібдену і вольфраму.

3. Основні отримані результати:

Виконано дослідження складу і морфології, фізико-механічних та хімічних властивостей, кристалічної будови та експлуатаційних характеристик одержаних наноструктурованих силіцидів хрому, молібдену і вольфраму. Морфологія часток залежить від режиму одержання і змінюється в широких межах. У досліджуваних зразках виявлено частки різної форми: монокристальні пластинчасті дископодібні частки розміром 0,1–0,5 мкм і товщиною менше 0,1 мкм; монокристальні одновісні частки довжиною до 10 мкм і товщиною менше 0,1 мкм; монокристальні пластинчасті частки неправильної форми; шаруваті агрегати монокристалічних тонких пластин.

Підготовлено до друку 2 наукові статті у фахових виданнях та 5 тез доповідей на наукові конференції.

4. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом № 11 від 24 грудня 2012 р.

Розділи календарного плану і технічного завдання роботи виконані.

Робота рекомендується до продовження у відповідності з календарним планом і технічним завданням.

Заступник декана

з наукової роботи                                                                            О. Лінючева

Науковий керівник                                                                           І. Астрелін

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  З в I т

про виконання етапу 5 д/б НДР № 2519-ф

«Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)»

за 1 квартал 2013 р.

1. Найменування структурного підрозділу:

Науково-дослідна лабораторія  комплексної хімічної переробки сировини та відходів, кафедра ТНР та ЗХТ ХТФ НТУУ “КПI”

2. Зміст етапу згідно з технічним завданням:

Лабораторний синтез зразків багатошарових вуглецевих нанотрубок за різних умов та їх функціоналізація.

3. Основні отримані результати:

Відпрацьовано методику синтезу багатошарових вуглецевих нанотрубок CVD-методом із ацетилену. Каталізатором процесу осадження карбону з газової фази слугував Ni/MgO, що був одержаний методом просочування у наступній послідовності: розчин Нікелу (ІІ) нітрату концентрації 10 г/дм3 змішують з водною суспензією MgO, фільтрують і висушують на повітрі протягом години за температури 150 оС, потім ретельно перетирають и точну наважку, необхідну для синтезу БШВНТ, переносять у кварцовий човник.

Синтез нанотрубок здійснювали наступним чином. Кварцовий човник з підготовленим каталізатором поміщували в трубчастий кварцовий реактор. Реактор продували аргоном і нагрівали до 650 оС. Після досягнення цієї температури в реактор подавали суміш аргону з ацетиленом у співвідношенні 1 до 5 упродовж 30 хв, а потім швидко охолоджували без доступу повітря.

За даними просвічуючої електронної мікроскопії отримані вуглецеві нанотрубки мають кілька шарів. Їх зовнішній діаметр складає приблизно 25-30 нм, а внутрішній – менше 10 нм; довжина індивідуальної БШВНТ перевищує 1,5 мкм.

Синтезовано декілька препаративних партій багатошарових вуглецевих нанотрубок, оброблених різними окисниками за різних умов. Досліджено функціональний склад поверхні та встановлено її залежність від умов отримання.

Підготовлено до друку наукову статтю у фаховому виданні та 5 тез доповідей на наукові конференції.

4. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом № 3 від 28 березня 2013 р.

Розділи календарного плану і технічного завдання роботи виконані.

Робота рекомендується до продовження у відповідності з календарним планом і технічним завданням.

Заступник декана

з наукової роботи                                                                            О. Лінючева

Науковий керівник                                                                           І. Астрелін

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  З в I т

про виконання етапу 6 д/б НДР № 2519-ф

«Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)»

за 2 квартал 2013 р.

1. Найменування структурного підрозділу:

Науково-дослідна лабораторія  комплексної хімічної переробки сировини та відходів, кафедра ТНР та ЗХТ ХТФ НТУУ “КПI”

2. Зміст етапу згідно з технічним завданням:

Дослідження термодинаміки синтезів нанокомпозитів

3. Основні отримані результати:

Виконані термодинамічні розрахунки утворення вуглецевих нанотрубок CVD методом. Проведено термічні аналізи вуглецевих нанотрубок і матеріалів на їх основі.

В результаті комплексного термічного аналізу визначено чистоту синтезованих і очищених багатошарових вуглецевих нанотрубок, яка склала 99,89%. Оцінено вміст оксидної фази в складі нанокомпозитів «оксиди металів / багатошарові вуглецеві нанотрубки».

Розроблено низькотемпературний синтез кристалічного нанодисперсного оксиду титану (І). Отримані зразки показали високу каталітичну активність.

За одержаними результатами подано заявку на корисну модель. За тематикою проекту захищено магістерські дисертації на тему: «Низькотемпературний синтез TiО2 та його фотокаталітична активність» (Троць В.В.) та «Фотокаталітичне окиснення та біорозкладання ПАР у розчинах» (Красовська І.Р.).

Складено відповідний розділ звіту.

Надруковано 2 наукові статті в фахових виданнях, в тому числі 1 за участю студента, і 1 статтю у закордонному виданні (видання цитується у міжнародній базі Chemical Abstracts). За участю магістрів і спеціалістів надруковано 10 тез доповідей на 3 міжнародних конференціях.

Підготовлено до друку наукову статтю до фахового видання.

4. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом № 5 від 21 червня 2013 р.

Розділи календарного плану і технічного завдання роботи виконані.

Робота рекомендується до продовження у відповідності з календарним планом і технічним завданням.

Заступник декана

з наукової роботи                                                                            О. Лінючева

Науковий керівник                                                                           І. Астрелін