ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

про виконання етапу 1 д/б НДР № 2663-п

«Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт»

за 1 квартал 2013 р.

1. Найменування структурного підрозділу:

Науково–дослідна лабораторія комплексної хімічної переробки сировини та відходів, кафедра ТНР та ЗХТ, ХТФ, НТУУ «КПІ»

2. Зміст етапу згідно з технічним завданням:

Розробка технічного завдання. Аналіз та узагальнення науково-технічної інформації щодо критичного аналізу сучасного стану в Україні проблеми переробки та накопичення відходів виробництва, а зокрема червоних шламів та гідролізної сульфатної кислоти.

3. Основні отримані результати:

Дуже близькою до критичної є екологічна ситуація, що склалась в Україні у сфері поводження з твердими відходами, внаслідок накопичення великих їх об’ємів і відсутності впродовж тривалого часу адекватної реакції на небезпеку, створену ними.

Дійсно, якщо до твердих відходів віднести також й відходи, що наближуються до них за консистенцією (напівсухі, шламоподібні), то їх в Україні на даний час накопичено більше 31 млрд. т, в тому числі вельми токсичних. Щорічно їх утворюється 700-720 млн т.

При виробництві глинозему на вітчизняних і закордонних підприємствах утворюється значна кількість «червоних шламів». В Україні тільки на Миколаївському глиноземному заводі (МГЗ) щорічний вихід цього продукту перевищує 1 млн. т. При цьому, більше 25 млн. т його накопичено в шламовідвалах, що переповнені і становлять екологічну небезпеку.

При отриманні глинозему з бокситів лужним способом Байєра утворюються відходи виробництва - так званий «червоний шлам», що містить до 50% Fе та 10 % Al2O3 і який доцільно використовувати як вторинну техногенну сировину. Через відсутність ефективних технологій переробки шлам сьогодні в більшості випадків просто складують у відвалах. Площа одного такого шламосховища становить звичайно 100-200 га, що практично дорівнює території глиноземного заводу.

Перше шламосховище заводу було побудоване ще 30 років тому і займає площу 180 га берега лиману, де зберігається 20 млн т червоного шламу — основного відходу виробництва МГЗ. У 2007 році, коли можливості першого сховища було вже вичерпано, з’явилося друге — ще на 150 га землі. За оцінками Національного екологічного центру, з 2007 року там накопичилося близько 5–6 млн. т шламу. Тому проблема вторинного використання шламу стоїть дуже гостро.

Встановлено, що червоні шлами можна використовувати у виробництві будівельних матеріалів (цемент, керамзит, кераміка, цегла); залізорудного агломерату й ковтунів (замість бентонітових глин), адсорбенту для очищення промислових газів від оксидів сірки й азоту; коагулянтів; лакофарбових матеріалів; добрив для сільського господарства. Частково червоний шлам використовують у цементній промисловості, а також у виробництві будматеріалів і керамічних виробів.

Отже, метою даної роботи є отримання з відходів глиноземного заводу – червоних шламів – кислотною активацією товарного продукту, а саме, комплексного реагенту для використання його в технології очищення стічних вод як вихідного реактанту.

Складено відповідний розділ звіту.

За участю магістра підготовлено та надруковано тези доповіді на міжнародній конференції.

4. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом № 3 від 29 березня 2013 р.

Розділи календарного плану і технічного завдання роботи виконані.

Робота рекомендується до продовження у відповідності з календарним планом і технічним завданням.

Заступник декана

З наукової роботи							О. Лінючева

Науковий керівник							І. Астрелін

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ

про виконання етапу 2 д/б НДР № 2663-п

«Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт»

за 2 квартал 2013 р.

1. Найменування структурного підрозділу:

Науково–дослідна лабораторія комплексної хімічної переробки сировини та відходів, кафедра ТНР та ЗХТ, ХТФ, НТУУ «КПІ»

2. Зміст етапу згідно з технічним завданням:

Дослідження умов формування червоного шламу як відходу виробництва. Визначення впливу технологічних параметрів на фізико-хімічних характеристики червоного шламу та гідролізної сульфатної кислоти (вологість, густина, вміст основних компонентів, тощо)

3. Основні отримані результати:

При отриманні глинозему з бокситів лужним способом Байєра утворюються відходи виробництва - так званий «червоний шлам», що містить до 50% Fе та 10 % Al2O3 і який доцільно використовувати як вторинну техногенну сировину. Через відсутність ефективних технологій переробки шлам сьогодні в більшості випадків просто складують у відвалах. Площа одного такого шламосховища становить звичайно 100-200 га, що практично дорівнює території глиноземного заводу.

Боксит, який переробляє МГЗ, складається з гідроксидів алюмінію (гібсит, беміт, аморфні гідроксиди алюмінію) та заліза (гетит, алюмогетит, гематит, дисперсний гематит) та інших мінералів, таких як каолініт, кварц, циркон, рутил, анатаз, пірит, золото та ін. Технологічна схема переробки бокситу включає подрібнення його в кульових млинах у присутності концентрованого лужного розчину з додаванням гідроксиду кальцію у вигляді вапняного молока. Вилуговування алюмінію з бокситу здійснюється в автоклавах з механічним перемішуванням. Пульпу після сепарації спрямовують до апаратів згущення і промивки, де алюміній- та залізовмісний розчин відділяється від шламу. Останній після багаторазового промивання потрапляє до шламосховища.

Механізм кислотної активації червоного шламу можна представити наступним чином:

Al2O3·Fе2О3•2SiO2+3H2SO4= Fе2(SO4)3·Al2(SO4)3·aq+2SiO2+3H2O.

Вилучення Al2O3 в розчин стехіометричною дозою 20 %-вої H2SO4 склав при цьому 95 %, а кремнезем практично повністю залишається в твердій фазі. Розчинність SiO2 в розчинні сульфату алюмінію не перевищує (0,1…0,2) г/дм3. Ступінь вилучення Al2O3 в розчин збільшується від 14 % до 95 % зі збільшенням температури від 333 К до 377 К.

За участю студентів підготовлено та надруковано тези доповіді на міжнародній конференції.

4. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом № 5 від 21 червня 2013 р.

Розділи календарного плану і технічного завдання роботи виконані.

Робота рекомендується до продовження у відповідності з календарним планом і технічним завданням.

Заступник декана

З наукової роботи							О. Лінючева

Науковий керівник							І. Астрелін