Тема № 2519-ф

«Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями». (Комплексний проект)

Науковий керівник теми Астрелін Ігор Михайлович, декан ХТФ, в.о зав.кафедри ТНР та ЗХТ, д.т.н, проф.

Е-почта – sec@kpi.kiev.ua

Відповідальний виконавець:

Іваненко Ірина Миколаївна

Канд.хім.наук, ст.викладач

Е-почта – irinaivanenko@hotmail.com

Реєстрація роботи в УкрІНТіЄІ – 31.01.2012

№ госреєстрації 0112u000297

Участь студентів кафедри ТНР та ЗХТ у роботі над темою:

Студентка групи ХН-61 Нагірняк Світлана Валеріївна працює над темою магістерської дисертації «Синтез нанорозмірних порошків оксиду стануму (ІУ)»

Студент групи ХН -61 Кондратюк Андрій працює над темою «Окиснення багатошарових вуглецевих нанотрубок»

Студенти Мікітін Андрій (група ХН-61) та Савчук Олександр Леонідович (група ХН-12, член наукового гуртку кафедри працюють над темою «Синтез нанокомпозитів «SnO2 - вуглецеві нанотрубки»

Студент Троць В`ячеслав (група ХН-71) працює над темою «Одержання фотокаталізаторів очищення стічних вод на основі ТіО2»

Інформаційний звіт за 1 квартал 2012 року.

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  З в I т

про виконання етапу 1 д/б НДР № 2519-ф

«Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект)»

за 1 квартал 2012 р.

1. Найменування структурного підрозділу:

Науково-дослідна лабораторія  комплексної хімічної переробки сировини та відходів, кафедра ТНР та ЗХТ ХТФ НТУУ “КПI”

2. Зміст етапу згідно з технічним завданням:

Розробка технічного завдання. Аналіз та узагальнення науково-технічної інформації щодо методів синтезу нанокомпозитів «оксиди металів/ багатошарові вуглецеві нанотрубки»; наноструктурованих тугоплавких покриттів та порошків та дослідження їх структурних параметрів і фізико-хімічних властивостей. Відпрацювання методик аналізу об’єктів дослідження.

3. Основні отримані результати:

Розроблено і затверджено технічне завдання на виконання роботи.

Проведено літературний, статистичний пошук науково-технічної інформації щодо сучасного стану проблеми створення наноструктурованих матеріалів на основі оксидних сполук металів IV групи та силіцидів металів VIВ групи.

Згідно даних світової і вітчизняної літератури, нині чітко проявляється тенденція до використання наноструктурованих сполук для створення функціональних матеріалів різного призначення з метою надання їм як принципово нових так й покращення існуючих властивостей.

Вибрано та обгрунтовано стратегію вирішення проблеми створення нанокомпозитних матеріалів «оксиди металів/багатошарові вуглецеві нанотрубки», наноструктурованих силіцидів металів VIВ групи та покриттів на їх основі.

Створено та відпрацьовано методики дослідження вказаних груп сполук.

Складено відповідний розділ звіту.

Підготовлено до друку 2 наукові статті у фаховому виданні та 5 тез на наукову конференцію.

4. Висновок Ради хіміко-технологічного факультету у відповідності з протоколом № 3 від 26 березня 2012 р.

Розділи календарного плану і технічного завдання роботи виконані.

Робота рекомендується до продовження у відповідності з календарним планом і технічним завданням.

Заступник декана

з наукової роботи                                                                      О. Лінючева

Науковий керівник                                                                     І. Астрелін